Полимерные продукты, содержащие дихлорциклопропановые группы

Сагдеева Альфия Сабировна

Магистр 1 г.о.

Башкирский Государственный Университет,

Инженерный факультет, Уфа, Россия

E–mail: sagalfiya@yandex.ru

Одной из основных проблем в химии и технологии полимеров является  получение новых высокомолекулярных соединений путем химической или физической модификации уже существующих полимеров с целью создания на их основе новых материалов с комплексом ценных свойств. Практическое значение имеет модификация полимеров, при проведении которой стремятся сохранить полезные качества, одновременно добавляя новые или устраняя нежелательные. Таким путем удается значительно расширить область применения существующих полимеров. Наиболее подходящими для модификации высокомолекулярных соединений являются макроцепи, содержащие в своей структуре ненасыщенные связи. Активность двойных связей по отношению ко многим реагентам позволяет вводить в полимерную цепь функциональные группы различного типа.

Полибутадиен, благодаря наличию в составе его макромолекул реакционноспособных двойных углерод-углеродных связей, является удобным объектом для осуществления химической модификации. Известно, что хлорсодержащие полимеры обладают комплексом ценных свойств, таких как масло- и бензостойкость, огнестойкость, высокая адгезия к металлам. Поэтому синтез новых хлорсодержащих полимеров на основе 1,2-ПБ представляет научный и практический интерес. В этой связи интересным является получение полимерных материалов методом дихлорциклопропанирования.

Целью настоящей работы являлось получение и изучение свойств дихлорциклопропанированных полимеров на основе низкомолекулярного 1,2-ПБ (НПБ), а также возможности их использования в составе ПВХ-композиций.

Для модификации был использован низкомолекулярный полибутадиен марки СКД СН с содержанием 1,2-звеньев 61 %.

Дихлорциклопропанирование 1,2-ПБ осуществляли путем присоединения дихлоркарбена, образованного при взаимодействием хлороформа с водным раствором гидроксида натрия в присутствии катализатора межфазного переноса in situ к двойной связи полидиена с получением гем-дихлорциклопропанированого полимера.

Были получены модифицированные 1,2-полибутадиены с содержанием хлора до 32%, что соответствует степени функционализации полимера 62%. Варьируя время реакции можно получить дихлорциклопропанированные 1,2–ПБ с различной степенью функционализации.

Установлено, что с увеличением степени функционализации увеличивается температура каплепадения модифицированного 1,2-ПБ; так образец со степенью функционализации 52 % имеет температуру каплепадения на 15⁰С больше, чем исходный немодифицированный 1,2-ПБ.

Дихлорциклопропанированные 1,2-ПБ характеризуется сравнительно высокой термической стабильностью и могут использоваться в составе композиций на основе поливинилхлорида в качестве модификаторов, снижающих вязкость расплава и улучшающих условия переработки полимера.