Поверхностно-активные 2-цианакрилатные мономеры для синтеза самоорганизующихся полимерных везикул

Горбатова Т.Э., Долженкова Я.С., Баторова Ю.А.

аспирант, студент, студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: Gorbatovate@yandex.ru

Полимерные везикулы используются в качестве корпускулярных носителей лекарственных средств при создании систем целевой доставки активных веществ в клетки-мишени. Наибольшее распространение они получили в генной инженерии в качестве носителей ДНК в экспериментах in vitro. Их жидкая мицеллоподобная стенка, построенная из фосфолипидов, придаёт везикулам способность проникать внутрь живых клеток за счет слияния с мембраной. Однако это свойство не позволяет использовать их в качестве транспортной системы для генной терапии при лечении болезней человека. Внутри организма везикулы обмениваются своим содержимым как друг с другом за счет слияния мембран, так и со всеми окружающими форменными элементами и межклеточным матриксом.

В настоящей работе для синтеза полимерных везикул предложено использовать непредельные поверхностно-активные мономеры цианакрилатного типа, способные образовывать частично сшитую бислойную полимерную стенку [1]. Такие носители сохраняют способность к взаимодействию с клеточной мембраной, однако достаточно устойчивы и не обмениваются своим содержимым, т.к. после раскрытия стенки они не способны сформировать новую везикулу. В работе использовали поверхностно-активные мономеры двух типов. Первый тип мономеров содержит жирный алифатический радикал, связанный ковалентно с гидрофильной частью, представляющей собой остаток 2-цианакриловой кислоты (соединение 1). Второй тип - цианакриловый эфир широко известного неионного ПАВ Triton X-100, представляющего собой оксиэтилированный изооктилфенол (соединение 2).

Оба соединения не могут быть синтезированы с использованием классического метода Кновенагеля. Для их получения использовали способ, предусматривающий промежуточный синтез 2-цианакриловой кислоты пиролизом этилцианакрилата, с последующим синтезом ее хлорангидрида оксалилхлоридным методом и, на третьей стадии, этерификацию соответствующего спирта полученным хлорангидридом.

Поверхностно-активные эфиры способны к самоорганизации в мицеллы в двухфазных водных системах [2] с последующей полимеризацией стенки по анионному механизму без использования радикальных инициаторов. Образовавшиеся везикулы имеют диаметр от 20 до 50 нм.

Список использованной литературы

1. Dyatlov V.A., Katz G. Small diameter nanocapsules, process for their preparation and application thereof. Int. Application No PCT/IE 94/000001, Int. Publication No WO94/015590, 1994.

2. Dyatlov V.A., Katz G.A. Polyalkylcyanoacrylate nanocapsules. Int. Application No PCT/IE 93/000005, Int. Publication No WO94/017789, 1994.