Флуоресцентные термостабильные пленки пористого полиэтилена, содержащие сшитый поли[додецилметакрилат] и квантовые точки CdSe

- Бугаков Мирон Александрович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: bugakov.ru@mail.ru

В работе разработан подход к созданию флуоресцентных композитных пленок на основе пористого полиэтилена (ППЭ), сшитого поли[додецилметакрилата] (ПДДМА) и полупроводниковых нанокристаллов (квантовых точек) CdSe. Полученные композиты отличаются высоким содержанием квантовых точек CdSe и однородным распределением их в образце, что обеспечивает яркую и равномерную флуоресценцию всей пленки (Рисунок, а).

Композиты обладают прозрачностью в видимой области спектра и претерпевают значительно меньшую (приблизительно в три раза) контракцию при термическом отжиге по сравнению с исходным ПЭ (Рисунок, б).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок. Спектр флуоресценции (а), изменение линейных размеров в зависимости от температуры (б) и зависимость относительной деформации от напряжения (в) для образца ППЭ и образца ППЭ, наполненного сшитым ПДДМА и квантовыми точками (КТ).

Установлено, что введение раствора квантовых точек в низкомолекулярном додецилметакрилате (ДДМА) значительно уменьшает прочность ПЭ и его модуль упругости. Механическая вытяжка пористого ПЭ наполненного ДДМА и квантовыми точками приводит к сильному помутнению образца. По всей видимости, отрицательное воздействие мономера на механические и оптические свойства обусловлено его способностью выполнять роль пластификатора и поверхностно-активного вещества, что и приводит к уменьшению прочности материала и увеличению его пористости при механической вытяжке. В то же время механические характеристики композита, содержащего сшитый ПДДМА, практически полностью совпадают с характеристиками исходного пористого ПЭ (Рисунок, в), а механическое воздействие (растяжение) не ухудшает оптические свойства созданного композита.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 14-13-00379).