Новые политиенотиофеновые комплексы в качестве дыркопроводящих слоев в органических светодиодах

Амеличев Алексей Анатольевич

Аспирант

ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. Несмеянова РАН

E-mail: amelichev.88@mail.ru

Последние несколько десятилетий значительный интерес ученых вызывают органические светоизлучающие диоды (ОСИД)  [1,2], впервые продемонстрированные в 1987 г.  Обладая низкой энергией потребления, они обеспечивают отличную цветопередачу при низкой цене и эффективности до 100 лм/Вт с использованием фосфоресцентных органических материалов [3].

В настоящий момент поиски эффективного материала для эмиссионного слоя ОСИД привели к использованию коллоидных полупроводниковых нанокристалов - квантовых точек  (КТ); такая технология была названа КТ-ОСИД. Основным элементом такого рода устройств является коллоидный нанокристалл (квантовая точка) с размерами от 2-7 нм.

Помещая полупроводниковые квантовые точки между двумя слоями органических проводников n-типа и p-типа и прикладывая напряжение на внешние электроды устройства, можно возбудить в квантовых точках электронно-дырочные пары, которые в результате рекомбинации испустят квант света [4].

Созданные на основе таких наноструктур органические светоизлучающие диоды обладают рядом преимуществ перед обычными органическими светодиодами. Это связано с уникальными оптическими свойствами коллоидных квантовых точек -  высоким внутренним квантовым выходом люминесценции и возможностью перестройки длины волны излучения в широком спектральном диапазоне при использовании квантовых точек различного размера.  В настоящее время большая часть исследований посвящена изучению ОСИД на основе квантовых точек CdSe/CdS и CdSe/ZnS.

Нами была продемонстрирована возможность использования нескольких политиенотиофеновых комплексов в качестве дыркопроводящих слоев в органических светодиодах на основе многослойных квантовых точек CdSe/CdS/ZnS внутренний квантовый выход, которых достигает 85%. Обнаружено, что растворимость и пленкообразующие свойства политиенотиофенов являются ключевыми для использования их в ОСИД в качестве дыркопроводящих материалов. Сделано предположение, что это связано с различными свойствами дополнительных аминогрупп.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № РФФИ № 14-03-00204а).

Литература

[1] Q. Zhang, T. P. Russell and T. Emrick, Chem. Mater., 19, 3712 (2007).

[2] J. Locklin, D. Patton, S. X. Deng, A. Baba, M. Millan and R. C. Advincula, Chem. Mater., 16, 5187 (2004).

[3] Sebastian Reineke, Frank Lindner, Gregor Schwartz, Nico Seidler, Karsten Walzer, Björn Lüssem & Karl Leo. Nature 459, 234-238 (14 May 2009).

[4] A.G. Vitukhnovsky, A.S. Shul’ga, S.A. Ambrozevich, E.M. Khokhlov, R.B. Vasiliev, D.N. Dirin, V.I. Yudson., Phys. Lett. A, 373, 2287 (2009).