Вулканизация эластомерных систем с внутренними источниками тепла

Машкина Анна Александровна

Студент

Воронежский Государственный Университет Инженерных Технологий, факультет Экологии и Химической Технологии, Воронеж, Россия

E–mail: any-moskva@yandex.ru

Наиболее эффективными методами разработки режимов вулканизации являются расчетные, основанные на совместном решении задач теплопередачи и кинетики вулканизации. Они позволяют проводить анализ и поиск оптимального режима вулканизации для серийной продукции, и проектируемых шин. Это дает возможность оценивать возможности оборудования для выпуска многослойных, толстостенных изделий, выбирать материалы соответствующие технологическим режимам.

На основании анализа литературных данных по механизму и кинетике вулканизации каучуков серными вулканизующими системами были выбраны  формальные кинетические схемы, обобщающие совокупность реакций, протекающих в процессе вулканизации. В зависимости от состава резин схемы включают  от четырех до восьми стадий, каждая из которых является формальным обобщением нескольких экзотермических реакций (гомогенных и гетерогенных), которые могут быть объединены в один совокупный процесс в соответствии ролью данной стадии в общем процессе вулканизации.

При вулканизации температура в каждой точке материала изменяется во времени в соответствии с температуропроводностью и тепловым эффектом текущей стадии химического процесса вулканизации. Необходимо учесть также многослойность конструкции шины и зависимость теплофизических параметров от координат.

Для сведения задачи о распространения тепла от трехмерной к эквивалентной одномерной, шина разбивается на три части (беговая часть, боковина, борт). Внутри каждой из них набор слоев не изменяется, а толщина изменяется по линейной зависимости.

На внутренней и внешней поверхностях шины задаются переменные граничные условия, соответствующие последовательным стадиям согласно режима вулканизации.

В результате численного расчета получены временные зависимости температуры и концентраций во всех точках сечения. Обеспечение требуемой адекватности достигается за счет калибровки математической модели по реальной информации.

Литература

1. Карманова, О. В. Исследование кинетики вулканизации непредельных каучуков с учетом образования металлорганических комплексов / О. В. Карманова, В. И. Молчанов, Ж. С. Шашок // Труды БГТУ. – 2011. – № 4: Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – С. 64–66.

2. Зачесова, Г. Н. Дисперсионный порошковый регенерат и свойства резиновых смесей с его применением / Г. Н. Зачесова, И. К. Алексеева, Н. Л. Сахновский // Труды Международной конференции по каучуку и резине. – М., 1984. – С. 84.

3. Sulfur Vulcanization of Natural Rubber for Benzothiazole Accelerated Formulations: From Reaction Mechanisms to a Rational Kinetic Model / P. Ghosh [et al.] // Rubber Chemistry and Technology. – 2003. – Vol. 76, No. 3. – P. 592–693.

4. Догадкин, Б. А. Химия эластомеров / Б. А. Догадкин, А. А. Донцов, В. А. Шершнев. – М.: Химия, 1981. – 376 с.

5. Coran, A. Y. Vulcanization. Part III–VI / A. Y. Coran // Rubber Chemistry and Technology. – 1964. – Vol. 37. – P. 689;