Перспективные азотсодержащие антиоксиданты для поливинилхлорида. 
Рязанов Кирилл Сергеевич
Магистрант 2года обучения
Башкирский Государственный Университет, 
Химический факультет Уфа. Россия.

Для ряда урацилов, в частности, 5-гидрокси-6-метилурацила и 6-метилурацила была установлена антиокислительная активность в реакциях радикально-цепного окисления изопропанола и 1,4-диоксана. В связи с этим представляет научный и практический интерес изучение влияние некоторых урацилов на термическую и термоокислительную деструкцию жесткого и пластифицированного поливинилхлорида, а также выявление закономерностей реологического поведения поливинилхлорида при сочетании с  урацилами.

***

Объектами исследования стали 5-гидрокси-6-метилурацил (1), 5-гидрокси-3,6-диметилурацил (2), 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацил (3), 1,3,6-триметилурацил (4),  6-метилурацил (5).

(1)                           (2)                         (3)                     (4)                      (5)

В условиях термической деструкции изученные урацилы практически не влияют процесс дегидрохлорирования ПВХ.

При введении урацилов в жесткий ПВХ и  пластифицированный ПВХ  приводит к значительному снижению скорости термоокислительного дегидрохлорирования полимера. Максимальное снижение скорости элиминирования HCl наблюдается при содержании урацилов 0,1 мас.ч./мас.ч. ПВХ.

Максимальной ингибирующей эффективностью характеризуется 1,3,6-триметилурацил. По ингибирующей эффективности в отношении термоокислительного дегидрохлорирования жесткого и пластифицированного ПВХ урацилы располагаются в ряд:

1,3,6-триметилурацил  > 5-гидрокси-1,3,6- триметилурацил  > 5-гидрокси- 3,6-диметилурацил  > 5-гидрокси-6-метилурацил  >  6-метилурацил.

Ингибирующее влияние урацилов на распад ПВХ также было установлено по показателю «время термостабильности» полимерной ПВХ-композиции, дополнительно содержащей  стабилизатор  акцептор HCl.

Выявлено влияние урацилов на реологические свойства ПВХ-композиций по показателю текучести расплава. Введение урацилов в ПВХ приводит к  незначительному повышению показателя текучести расплава, что положительно сказывается на формовании  ПВХ-композиций.

Таким образом, показано, что изученные урацилы  являются эффективными антиоксидантами процесса термоокислительного распада пластифицированного ПВХ, увеличивают термостабильность полимера, а также незначительно увеличивают показатель текучести расплава,. Учитывая тот факт, что урацилы обладают низкой токсичностью они представляют потенциальный интерес для использования при получении пластифицированных ПВХ-материалов пищевого и медицинского назначения.