гем-Дифторциклопропанирование полинорборнена и поли(триметилсилилнорборнена)

Моронцев А.А.

студент

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

Московский технологический университет, институт тонких химических технологий, Москва, Россия

E–mail: morontsev@mail.ru

Полинорборнен и его производные, полученные по схеме полимеризационного метатезиса (МПНБ), являются известными коммерческими продуктами. Однако из-за наличия двойных С=С связей в основной цепи они химически и термически неустойчивы. Вместе с тем, модификация МПНБ по С=С связям способна не только повысить их термическую и химическую стабильность, но и придать дополнительные желаемые свойства МПНБ. Известно, что введение объемных групп, таких как SiMe3, значительно увеличивает газопроницаемость МПНБ; к такому же эффекту приводит введение фторсодержащих заместителей в боковую цепь полинорборненов [1].

Целью нашего исследования являлось изучение возможностей гем-дифторциклопропанированирования (ДФЦ) МПНБ на примере незамещенного полинорборнена (ПНБ) и его триметилсилильного производного (ПНБSi), получение гем-дифторциклопропанированных полинорборненов - ДФЦ-ПНБ и ДФЦ-ПНБSi - для последующего изучения их газоразделительных свойств.

В литературе имеются отрывочные сведения о ДФЦ ПНБ [2]. Степень ДФЦ не превышала 75%, не были изучены термические (Тст) и газоразделительные свойства. Наша задача заключалась в проведении ДФЦ МПНБ с максимальной степенью превращения двойных связей при сохранении достаточно высокой ММ, обеспечивающей хорошие пленкообразующие свойства, необходимые для изучения газоразделительных свойств. Исходные ПНБ и ПНБSi синтезировали путем полимеризации норборнена и 5-триметилсилилнорборнена по схеме метатезиса в присутствии Ru-карбенового комплекса Граббса 1-го поколения. ДФЦ осуществляли под действием дифторкарбена, образующегося в результате термолиза хлордифторацетата натрия в среде метилбензоата при 185 ºС (схема).

где R = H;  SiMe3

Найдены условия получения ДФЦ-ПНБ с выходом более 90%, степенью ДФЦ более 97% и Mw 270∙103 Da. Впервые получен ДФЦ-ПНБSi, его выход более 70%, степень конверсии двойных связей более 75%, и Mw более 200∙103 Da. Отмечено сильное экранирующее влияние SiMe3 группы на процесс ДФЦ. Синтезированные полимеры охарактеризованы методами ЯМР-, ИК спектроскопии, ГПХ и ДСК.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 14-19-01362. Автор выражает благодарность сотрудникам ИНХС РАН: к. х. н. Филатовой М. П., Шафигулиной А., Шандрюку Г. А., а также научному руководителю д. х. н. Грингольц М. Л.

Список использованной литературы

- Finkelshtein E, Bermeshev M., Gringolts M., et al., Russ. Chem. Rev. 2011, 80, 341.

- Klukovich H.M., et al., // Nature chemistry 2013, Vol 5, p. 110-114.