Разработка композиции для получения эпоксидных связующих, применяемых в трансферных методах формования

Шергин А. А. Курмашева Л.Р., Замараев А.А.

магистрант, студент, студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

E-mail: rapsody93@mail.ru

В последнее время наблюдается широкое применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) для изготовления элементов конструкций летательных аппаратов и наземного транспорта. В связи с этим, наиболее важной задачей становится сокращение стоимости производства композиционных конструкций. Для решения этой задачи необходим принципиально новый подход, заключающийся в сочетании новых методов проектирования конструкций из ПКМ и экономичных методов их производства. Как известно, применение безавтоклавных технологий позволяет всего этого достичь. Одним из перспективных методов производства изделий из ПКМ по безавтоклавной технологии являются трансферные методы: пропитка под давлением RTM (Resin Transfer Molding) и его разновидность, когда дополнительно используют вакуумирование пропитываемого пакета-заготовки – VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding). Связующие, которые применяются в вышеуказанных методах, должны соответствовать специфическим требованиям, достигаемым направленным регулированием таких технологических свойств эпоксидных олигомеров, как определенная вязкость, высокая смачивающая и пропитывающая способности.

Цель данной работы заключалась в исследование реологических и физико-химических свойств низковязких полимерных связующих на основе низкомолекулярных ЭО и их смесей, а также в присутствие активных разбавителей.

В качестве объектов исследования были выбраны низковязкие эпоксидные смолы марок ЭД-20, DER-331, DER-332 и YD-128, а также активные разбавители эпоксидный олигомер (ЭА), монофункциональный глицидиловый эфир (LGE), диглицидиловый эфир этиленгликоля (ДЭГ-1), диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола (ДГЭБД), а также продукт полимеризации эпихлоргидрина Э-181.

Исследование вязкости модифицированных эпоксидных смесей были проведены при различных температурах на ротационном динамическом реометре «Reostress 6000». Поверхностное натяжение, смачивающая способность низковязких составов изучались на приборе DSA20E (EasyDrop) фирмы «Kruss».

По результатам проведенных реологических исследований было выявлено, что максимальную эффективность в снижении вязкости эпоксидных систем (в 2-3 раза) проявляют активные разбавители LGE и ДГЭБД, причем при их содержании до 6 мас%. Из изучаемых основ наиболее выгодными с целью достижения минимальных значений вязкости оказались смолы марок ЭД-20 и DER-331.Установлено, что для композиций (DER-331+ДГЭБД) и (ЭД-20+ДГЭБД) модификация приводит в целом к возрастанию показателя поверхностного натяжения, а в случае с композициями (DER-331+LGE) и (ЭД-20+LGE) наблюдается его снижение. Результаты по смачивающей способности модифицированных эпоксидных основ хорошо коррелируют с данными реологических измерений. По результатам изменения реологических и физико-химических свойств изучаемых модифицированных составов были использованы для расчетов пропитывающей способности. Температуру стеклования эпоксидных смесей определяли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на ТГ/ДСК-анализаторе «STA 449C Jupiter» («Netzsch») с низкотемпературной приставкой при Т<293К. Показана возможность использования теплофизических данных изученных смесевых систем при выборе наиболее эффективного разбавителя.

Таким образом, подобраны составы с оптимальным уровнем технологических свойств, высокой смачивающей и пропитывающей способностями.