Исследование окрашенных дисперсно наполненных эпоксидных связующих и полимерных композиционных материалов на их основе

Ибатуллин И.М., Камалов А.Н., Гафиятуллина С.И.

Студент, студент, студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева –КАИ / Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, г.Казань, Россия

E-mail: ibatullinildar@mail.ru

Исследования процессов окрашивания полимеров остаются актуальными на протяжении многих лет. К наиболее известным сферам применения полимеров, окрашенных дисперсным наполнителем, относятся производство лакокрасочных, строительных материалов, синтетических волокон, парфюмерной промышленности.

В силу особенностей композиционного производства, важно, чтобы окрашенное связующее удовлетворяло ряду свойств, то есть помимо приобретения цвета, очень важным является контроль за технологическими свойствами наполненного связующего. В случае применения окрашенных связующих в качестве пропитывающих составов, наиболее важными технологическими свойствами являются реологические свойства.

Способ окрашивания полимеров введением в их состав различных дисперсных наполнителей известен достаточно давно и как показал литературный обзор этот вопрос не утратил своей актуальности. Между тем для термореактивных композиций вопрос введения в их состав таких наполнителей, как технического углерода или шунгита, остается еще недостаточно развитым по сравнению с другими полимерами. Поэтому исследование окрашенных дисперсно наполненных эпоксидных композиций весьма актуально. Оптимальное сочетание свойств дисперсно-наполненных термореактивных связующих достигается соответствующим выбором типа наполнителя, его концентрации и правильным диспергированием.

Целью данной работы было достижение эффекта окрашивания эпоксидных связующих в интенсивный черный цвет путем введения в их состав технического углерода (сажи) и шунгита с незначительным повышением вязкости композиций. Из первоначально исследуемых марок технического углерода: К354 (гранулированный); печной техуглерод - П234, П701, П514 (гранулированный); термический техуглерод – Т900 (не гранулированный) (ГОСТ 7885-86), по достигнутым результатам по окрашиванию и степенью изменения технологических свойств были выбраны две марки саж, отличающиеся способами получения, активностью, показателем дисперсности и структурности: П701 и Т900. В качестве наполнителя применялись два типа шунгита: мелкодисперсный и наноструктурированный. Степень наполнения эпоксидных составов варьировалась от 0,5 до 5%. Основой для наполнения являлась композиция, состоящая из низковязкой эпоксидной смолы - ЭД-22, отвердителя цис-гексагидрофталевый ангидрид ГГФА, а в качестве катализатора выступал 2-метилимидазол.

Реологические свойства окрашенных дисперсно наполненных эпоксидных композиций при разных температурах изучали на ротационном динамическом реометре «Reostress» 6000 фирмы Haake при различных скоростях сдвига. При увеличении скорости сдвига у дисперсно наполненных систем наблюдалось поведение характерное неньютоновским жидкостям. При анализе данных по реологии окрашенных составов установлено, что с уменьшением среднего размера частиц сажи нарастает вязкость наполненных систем. В тоже время достижение эффекта окрашивания эпоксидных связующих в интенсивный черный цвет обратно пропорционально размеру частиц сажи.

Методом динамического механического анализа на приборе DMA Q800 фирмы TA Instruments было изучено влияние наполнителей на теплофизические и динамические механические свойства саженаполненных эпоксиполимеров.

Анализ полученных результатов для дисперсно наполненных систем позволил оптимизировать выбор типа наполнителя и его концентрацию.