Глинонаполненные полимерные КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ полиПРОПИЛЕНа

Д.А. Балькаев 1,2, О.Н. Беззаметнов 1,2, Г.В. Скрябнев 2

Научный руководитель: Л.М. Амирова 1,2

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

2 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ, г. Казань, Россия

Термопласты и пластики на их основе получили широчайшее применение в различных областях. В то же время, недостаточная охарактеризованность свойств исходных полимеров зачастую не позволяет выбрать наиболее подходящие марки и/или режимы их переработки, а также провести оптимальные модификацию или наполнение.

В докладе представлены результаты исследования реологических, физико-механических и теплофизических свойств ряда марок полимеров на основе пропилена, охарактеризованы технологические режимы получения и свойства наполненных композиций.

В работе использовали: блок-сополимеры пропилена и этилена марки: PP8300N. В качестве наполнителя использовали цеолит-содержащую породу различной дисперсности, а также обработанную совмещающим агентом.

Смешение и грануляцию компонентов дисперсно-упрочненных композитов проводили в двухшнековом экструдере Scientific LTE 20-44.

Для оптимизации параметров литья использовали капиллярный реометр Rosand RH2000 (Malvern).

Вязкость расплава полимеров и наполненных композиций (показатель текучести расплава, ПТР, 230 ºС, 2.16 кг) измеряли на пластометре CEAST 7027. Ударную вязкость образцов определяли на маятниковом копре CEAST 9050 (IMPACTOR II) в соответствии с ГОСТ 19109-84.

Для всех образцов полимеров методом ДСК с термомодуляцией (калориметр 204F1 Phoenix (Netzsch, Германия)) были определены все теплофизические характеристики и переходы, степень кристалличности полимеров. Исследование влияния марки полипропилена, природы наполнителя и его содержания на скорость кристаллизации ПП при различных температурно-временных режимах охлаждения.

Для образцов исходных и наполненных полимеров на приборе DMA 242 E Artemis (Netzsch) в обычных условиях и при фотостарении (УФ-облучение) определяли величины модуля упругости при изгибе и растяжении, температурные переходы при изгибе, растяжении и пенетрации, ползучесть при различных режимах нагружения.

Приведены результаты определения некоторых эксплуатационных характеристик после климатического воздействия (с применением климатической камеры LG-XD110G (Hyde Science and Technology) с регулируемыми температурой, влажностью и УФ-облучением с использованием ксеноновой лампы). Низкотемпературную хрупкость полимерных образцов оценивали с использованием Тестера хрупкости фирмы Noselab ATS.