Получение и характеристика мембранных катализаторов на основе двойных карбидов
Тарасова А.И.
студент

Губин С.А.

студент
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: tarasova.anastasiy@yandex.ru

Современное состояние разработки и производства отечественных промышленных катализаторов показывает масштабный спад в областях обновления ассортимента и модернизации производства. В результате доля импорта катализаторов нефтегазовой переработки составляет 60%. Разработка гетерогенных катализаторов, эффективных в реакциях гидрообессеривания, синтезе спиртов, риформинге метана, представляет собой значительный интерес. В качестве таковых среди новых каталитических материалов карбиды молибдена и вольфрама рассматриваются в качестве перспективных соединений для создания катализаторов нового поколения, заменяющих Pt и Pd [1].

Данные каталитические системы были использованы для создания мембранного катализатора c различным соотношением активных компонентов (Mo2C-WC). В качестве прекурсоров катализаторов использовали карбонилы вольфрама и молибдена. Путем совместного химического осаждения из газовой фазы, подобрав температуру поверхности пористой керамической микрофильтрационной мембраны, можно нивелировать различие в скоростях разложения карбонилов и получать соединения на основе МоО2-WO3 с последующей стадией конверсии их в соответствующие двойные карбиды.

Из данных электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа следует, что действительно можно обеспечить условия, в которых оксиды осаждаются совместно на одних и тех же участках пористой керамической подложки. Рентгенофазовый анализ также подтверждает этот факт и то, что при температурно-программируемом карбидировании эти оксиды переходят в соответствующие карбиды.

Возможность управления размером пор, их объемом и удельной поверхности стоит рассматривать как одно из достоинств метода химического осаждения из газовой фазы (паровой) фазы при синтезе мембранных катализаторов [2].

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Скудину В.В.

Список использованной литературы

- A. Basile, L. Di Paola, Faisal I. Hai, V. Piemonte, Membrane reactors for energy applications and basic chemical production, Woodhead Publishing, 2015, P. 1-696..

- Скудин В.В., Шамкина Н.А., Шульмин Д.А., Влияние условий формирования на фазовый состав, морфологию и поровую структуру мембранных катализаторов на основе карбидов молибдена // Химическая промышленность сегодня. 2011. № 9. С. 6-17.