Палладий-содержащие катализаторы на основе сверхсшитого полистирола для синтеза биарилов реакцией кросс-сочетания Сузуки

Немыгина Н.А.1,2

Аспирант

Удальцова М.Ю.1

Студент

1Тверской государственный технический университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

2Тверской государственный университет, региональный технологический центр, Тверь, Россия

E-mail: n.nemygina@gmail.com

Среди существующих методов кросс-сочетания (реакция Хека, Кумада, Сузуки, Соногашира, Стилле, Негиши) реакция Сузуки наиболее широко используется в промышленности [1]. Благодаря многочисленным достоинствам (низкая токсичность бороновых соединений, их высокая стабильность на воздухе и коммерческая доступность, мягкие условия реакции, использование неорганических оснований, возможность сочетания стерически затрудненных субстратов), реакция Сузуки применяется в производстве полимеров, средств защиты растений, апорфиноидов, промежуточных соединений синтеза лекарственных препаратов, материалов с улучшенными свойствами и жидких кристаллов [2, 3]. В настоящее время наиболее перспективными катализаторами для проведения кросс-сочетания Сузуки являются системы на основе палладиевых наночастиц или комплексов, стабилизированных полимерами [4-5]. Однако, несмотря на успехи, достигнутые в некоторых случаях, общим недостатком всех существующих для этой реакции каталитических систем является потеря каталитической активности при многократном повторном использовании в результате вымывания палладия из катализатора [6].

Данная работа посвящена исследованию каталитических свойств Pd-содержащих систем на основе сверхсшитого полистирола (СПС) в реакции кросс-сочетания Сузуки 4-броманизола и фенилбороновой кислоты. В рамках данной работы был синтезирован ряд катализаторов при варьировании содержания металла, типа СПС и природы прекурсора (PdCl2, PdCl2(CH3CN)2, Pd(C6H5CN)2Cl2, Pd(CH3COO)2,). Кинетические исследования были выполнены при варьировании природы и концентрации основания, состава растворителя, соотношения субстрата и катализатора, температуры реакции, а также состава газовой фазы (воздух, азот или водород). Было обнаружено, что использование катализаторов Pd/СПС позволяет достичь высокой степени конверсии 
4-броманизола (> 98%) за время реакции 1 час и селективности по 4-метоксибифенилу 
> 95% при отсутствии необходимости использовать агент фазового переноса.

Литература

- Huang L., Chen F., Wang Y., Wong P.K. Suzuki chemistry – a promising ligand-free metal catalyst system in situ generated from PdII supported on MgO // Physical Сhemistry. 2013. № 3 (1). P. 21-28.

- Hajipour A.R., Shirdashtzade Z., Azizi G. Silica-acac-supported palladium nanoparticles as an efficient and reusable heterogeneous catalyst in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction in water // J. Chem. Sci. 2014. № 126. P. 85-93.

- Guo S.-R, Yuan Y.-Q. Mild and ligand-free palladium-catalysed Suzuki-Miyaura cross-couplings in aqueous two-phase system // Journal of chemical research. 2009. №2009 (12). P. 745-749.

- Bai L., Wang J.-X. Reusable, Polymer-Supported, Palladium-Catalyzed, Atom- Efficient Coupling Reaction of Aryl Halides with Sodium Tetraphenylborate in Water by Focused Microwave Irradiation // Adv. Synth. Catal. 2008. № 350 (2). P. 315-320.

- Astruc D., Palladium Nanoparticles as Efficient Green Homogeneous and Heterogeneous Carbon-Carbon Coupling Precatalysts: A Unifying View // Inorganic Chemistry. 2007. № 46 (6). Р. 1884-1894.

- Cantillo D., Kappe C.O. Immobilized Transition Metals as Catalysts for Cross-Couplings in Continuous Flow – A Critical Assessment of the Reaction Mechanism and Metal Leaching // ChemCatChem. 2014. № 6. P. 3286-3305.