Повышение выхода бензиновой фракции в процессе первичной переработки нефти с использованием катализаторов в наноструктурированной форме

Балобаева Нина Николаевна

Аспирант

Тамбовский государственный технический университет,

Технологический институт, кафедра «Химия и химические технологии» Тамбов, Россия

E-mail: nina_balobaeva@mail.ru

Переработка нефти с целью получения товарных моторных топлив, сырья для полимерной промышленности и полупродуктов органического синтеза - сложный многостадийный процесс, связанный с высокими энергозатратами, образованием неликвидных тяжелых органических отходов (мазут). На сегодняшний день обозначилось масштабное сокращение ресурсов нефтяного сырья. В таких условиях важно найти технологические решения по увеличению глубины переработки нефти,  сокращению тяжелых отходов нефтепереработки а также совмещению различных процессов в рамках одного технологического блока [1].

Экспериментально установлено, что перегонка нефти казахстанского месторождения Кумколь с применением Ni, Cr, Mn в наноструктурированной форме позволяет повысить выход бензиновой фракции, выкипающей при температуре до 195 0С, при атмосферной и вакуумной дистилляции с 20-22% без использования катализаторов до 30..33% и до 39..42% (масс.) соответственно. При исследовании процесса вакуумной дистилляции тяжелой высокосернистой нефти Харьягинского месторождения (НАО) с использованием металлов в наноструктурированной форме установлено повышение выхода бензиновой фракции с 19..22 до 30%.

Такой результат обусловлен протеканием процесса каталитической деструкции нефти в присутствии металлов в наноструктурированной форме.

В ходе исследований выявлено повышение интенсивности процесса дистилляции нефти и снижение энергозатрат процесса на 9% за счет высокой поверхности контакта сырья с металлами высокой тонины. Повышение интенсивности процесса связано с физико-механическим процессом образования катализатором в порошковой форме центров кипения реакционной массы [2].

Хроматографический анализ полученных бензиновых фракций показал повышение октанового числа с 50..60 без использования катализатора при разгонке до 70 единиц с применением катализатора в наноструктурированной форме по исследовательскому и моторному методам. Повышение октанового числа связано с запуском реакции изомеризации углеводородов нормального строения, протекающей по радикально-цепному механизму при образовании карбений-иона. Такой процесс лежит в основе каталитического риформинга прямогонных бензиновых фракций, продукты которого используются как высокооктановые компоненты моторного топлива.

Таким образом, исследовано влияние катализаторов в наноструктурированной форме на процесс дистилляции нефти. Выявлено значительное повышение выхода бензиновой фракции, повышение интенсивности процесса дистилляции, снижение энергозатрат и повышение детонационной стойкости прямогонного бензина.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Леонтьевой Альбине Ивановне.

Список использованной литературы

Leont’eva, A.I. Improving the quality and yield of light oil products through the introduction of matrix structures to the feedstock // Proceedings of the 8th International Academic Conference. 2010, р. 13-21.

Головин Ю.И. Основы нанотехнологий. - М.: Машиностроение, 2012. - 656 с.