Получение топливных добавок, оксигенатов, из глицерина и ацетона в присутствии гетерогенных кислотных катализаторов

Панышева Ольга Николаевна

Магистрант

а Новосибирский государственный технический университет,

Кафедра инженерных проблем экологии, Новосибирск, Россия

E-mail: olga.panysheva@gmail.com

Использование биосырья для производства химических продуктов привлекает все большее внимание исследователей. Требованиям, предъявляемым в настоящее время к альтернативным топливам, в значительной мере соответствуют ацетали глицерина, которые  могут быть использованы в качестве добавок, улучшающих свойства моторных топлив. В данной работе представлены результаты исследования кислотно-каталитических свойств SiO2-SO3H реакции ацетализации глицерина (I) ацетоном в пяти- и шестичленные ацетали (II и III), широко востребованные на рынке производства оксигенатов.

|  | (1) |
| --- | --- |

Катализаторы SiO2-SO3H были получены химическим модифицированием силикагеля фирмы Davison 952 хлорсульфоновой кислотой (HSO3Cl) в безводном растворе CH2Cl2. Количество --SO3H групп (S) было определено титрованием раствором NaOH. Количество и сила бренстедовских кислотных центров (БКЦ) были определены методом ИК-спектроскопии с использованием пиридина в качестве молекулы-зонда. Основные результаты приведены в таблице 1. Реакцию (1) проводили при мольном соотношении ацетон/(I) = 2, концентрации катализатора 0.38 масс.% и 20-50 0С. В ходе реакции отбирали пробы и анализировали методом ГЖХ.

Таблица 1. Количество и сила БКЦ в SiO2-SO3H

|  | Количество -SO3H групп (S), (ммоль/г) | Данные ИК спектроскопии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество БКЦ (SH), (ммоль/г) | РА (кДж/моль) | (SH)/(S) |
| S-1 | 5.36 ±0.16 | 0.24 | 1157 | 0.05 |
| S-2 | 4.18±0.01 | 0.37 | 1156 | 0.09 |
| S-3 | 2.46±0.10 | 0.47 | 1152 | 0.20 |
| S-4 | 1.52±0.04 | 0.59 | 1153 | 0.42 |
| S-5 | 1.37±0.03 | 0.55 | 1159 | 0.55 |

Согласно полученным данным, реакция протекает гетерогенно, поскольку после отделения катализатора реакция останавливается. Реакция не идет после отделения катализатора. Основными продуктами реакции были (II) и (III). Селективность по (III) достигает 96-99%. Изучено влияние количества -SO3H групп на скорость реакции. Полученные результаты (рис. 1) указывают на то, что с увеличением количества -SO3H групп конверсия глицерина снижается. Эта зависимость может быть связана с уменьшением количества изолированных -SO3H групп (SН) и увеличению количества водородно-связанных групп (SH = S - Siso). Это хорошо согласуется с зависимостью, показанной на рис. 1, согласно которой с увеличением соотношения (SH)/(S) конверсия глицерина возрастает.

Рисунок 1. Влияние количества -SO3H групп и соотношения (SH)/(S) на конверсию глицерина в реакции взаимодействия глицерина с ацетоном в присутствии SiO2-SO3H систем (Условия реакции: 1 г глицерина, 1.6 г ацетона, 0.005 г катализатора, 0.010 г октадекана, 40 oC, 30 мин)

Изучена термодинамика реакции в присутствии SiO2-SO3H с содержанием -SO3H групп 1.52 ммоль/г (S-4). Были определены энтропия (S0), энтальпия (H0) и энергия Гиббса (∆G298o). Были рассчитаны термодинамические параметры реакции S0  (0.11 кДж/(моль·К)), H0 (38.60 кДж/моль) и ∆G298o. (5.82 кДж/моль), которые указывают на то, что реакция глицерина с ацетоном в присутствии катализатора SiO2-SO3H (1.52 ммоль/г) является эндотермической.