Гидрогенолиз глицерина до 1,2-пропиленгликоля

на катализаторах, содержащих медь

Богников Д.С.

Студент

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, кафедра общей и неорганической химии, Москва, Россия

E–mail: bognikov@yandex.ru

В последнее десятилетие на мировом рынке в избыточных количествах образовался глицерин, являющийся побочным продуктом производства биодизеля. Доступность и относительная дешевизна такого глицерина сделали его привлекательным сырьем для синтеза органических соединений.

Одним из направлений переработки глицерина является синтез 1,2-пропиленгликоля. В настоящее время в мире 1,2-пропиленгликоль (1,2-ПГ) производится из окиси пропилена в количествах более 1,4 млн. тонн в год.

Получение 1,2-ПГ из глицерина является альтернативным способом, основанным на использовании природного возобновляемого сырья.

Одними из самых активных и селективных катализаторов этого процесса являются медь-содержащие системы [1,2].

В настоящей работе исследовано влияние состава катализатора и способа его приготовления на активность и селективность в реакции гидрогенолиза глицерина до 1,2-ПГ.  Для испытаний были синтезированы катализаторы двух типов: чистая медь и медь на оксиде алюминия. Чистая медь была получена восстановлением проволоки CuO, выщелачиванием алюминия из алюминиевой бронзы БрАЖ9-4 (~10% масс. Al) и цинка из латуни ЛС59 (~40% масс. Zn), осаждением Cu(OH)2 из Cu(NO3)2 с последующими сушкой, прокалкой и восстановлением.

Медь на Al2O3 была получена методом пропитки микросферического γ-Al2O3 нитратом меди, а также методом совместного осаждения гидроксидов из Cu(NO3)2 и Al(NO3)3 с последующими сушкой, прокалкой и восстановлением.

Испытание катализаторов проводили в стальном автоклаве объемом 300 мл. Процесс проводили при температуре 200°С и избыточном давлении водорода 13,5 атм. Масса загружаемого глицерина (80%мас.) составляла 150 г., масса катализатора - 7,5 г. Размер частиц катализатора <0,16 мм. Время проведения процесса 12 часов.

Полученные результаты показали, что наиболее активной каталитической системой является медь на Al2O3, полученная методом совместного осаждения (содержание меди 20% масс, время кристаллизации гидроксидов 30 дней). Конверсия глицерина на таком катализаторе составила 22,8%. Каталитическая система 20%Cu/Al2O3, полученная методом пропитки γ-Al2O3, показала конверсию равную 7,2%. Примерно такую же конверсию глицерина (6,6%) показала чистая медь, полученная осаждением Cu(OH)2 из Cu(NO3)2 с последующими сушкой, прокалкой и восстановлением. Медные катализаторы, полученные восстановлением CuO, выщелачиванием алюминия из алюминиевой бронзы и цинка из латуни, показали практически нулевую конверсию глицерина. Стоит отметить, что во всех экспериментах селективность образования 1,2-ПГ составляет 92-95%.

Литература.

1. Zhou. Effect of support on hydrogenolysis of glycerol over Cu catalysts. J. Chem. Soc. Pak. 2012, V.34, №4.

2. Bienholz. Selective hydrogenolysis of glycerol over copper catalysts both in liquid and vapour phase: Correlation between the copper surface area and the catalyst’s activity. Applied Catal.A: General. 2011, 391, pp. 153-157.