- СКВ NOx аммиаком на композитных катализаторах, включающих H-Beta и оксидные системы [MOx/Ce0,8Zr0,2O2] (M=Co, Cu), приготовленные темплатными методами

Каплин И.Ю.1, Мытарева А.И.2
Студент
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
E-mail: kaplinigormsu@gmail.com

Оксиды азота, NOx (NO + NO2), которые выделяются при работе автомобильных двигателей и многих промышленных предприятий, являются опасными загрязнителями воздуха и оказывают пагубное воздействие на здоровье человека. Селективное каталитическое восстановление (СКВ) NOx аммиаком до N2 – один из наиболее эффективных способов борьбы с такими загрязнителями.

В настоящей работе исследовали каталитическую активность в реакции быстрого СКВ NOx аммиаком бифункциональных композитных катализаторов, содержащих цеолит H-Beta (компонент DeNOx) и оксид Ce0,8Zr0,2O2 (компонент RedOx), модифицированый CoOx или CuO. Объемное соотношение DeNOx:RedOx компонентов составляло 3:1. RedOx компонент получали с использованием в качестве темплатов сосновых опилок (ОП) или цетилтриметиламмонийбромида (CTAB). Каталитические испытания проводили в температурном интервале 500–100°С с использованием реакционной смеси состава: 500 ppm NO, 600 ppm NH3, 6 об.% H2O, 10 об. % O2, газ-носитель – N2.

Рис. 1. Кривые конверсии NOx в присутствии отдельных компонентов (а)
и композитных катализаторов (б)

Установлено, что в присутствии цеолита H-Beta конверсия NOx не превышала 6%. Использование в качестве катализатора биоморфной системы Ce0,8Zr0,2O2 (ОП) позволило достичь 32,5% конверсии NOx при 416°С. Композитная система [Ce0,8Zr0,2O2 (ОП)–H-Beta] работает при более низкой температуре, конверсия NOx составила 44% при 395°С. Однако система, полученная на основе СТАВ, дает наилучшие результаты: на катализаторе [Ce0,8Zr0,2O2 (CTAB)–H-Beta] при 311–500°С достигаются значения конверсии NOx выше 86%. Модифицирование оксидами кобальта или меди способствует дальнейшему сдвигу максимума конверсии в область низких температур: конверсия NOx, составляет 78–94% уже при 205–311°С, причем температурный интервал эффективной работы шире для катализатора, содержащего СuO. Обсуждаются причины наблюдаемых различий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант РФФИ 13-03-00613).