Новый подход к синтезу PtCu/C электрокатализаторов с пониженным содержанием платины для низкотемпературных топливных элементов

Алексеенко Анастасия Анатольевна

Аспирант

Южный Федеральный Университет,

химический факультет, г. Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: an-an-alekseenko@yandex.ru

На сегодняшний день по совокупности характеристик наночастицы платины или ее сплавов, нанесенные на микрочастицы углеродных материалов с развитой поверхностью рассматриваются в качестве наилучших электрокатализаторов для низкотемпературных топливных элементов [1]. Попытки изменения состава наночастиц путём легирования платины d-элементами, а также путём формирования частиц со структурой «оболочка-ядро» весьма перспективны [2].

В литературе описано большое количество методов синтеза Pt-Cu/С материалов, некоторые из них нацелены на получение наночастиц со структурой типа «оболочка-ядро», распределенных по поверхности углерода [2, 3].

Задачами данного исследования являются выбор оптимального метода синтеза электрокатализаторов, содержащих биметаллические частицы с различным характером распределения металлов в наночастицах – как гомогенных твёрдых растворов, так и гетерогенных структур (структура типа «оболочка-ядро») и исследование структурных и функциональных характеристик полученных материалов с пониженным содержанием платины.

В ходе исследования были получены материалы соcтава: PtCu2,4, PtCu2,2, PtCu1,2. Полученные электрокатализаторы изучали методами рентгенофазового анализа, термогравиметрии, циклической вольтамперометрии (ЦВА), рентгенофлуоресцентного анализа. На циклических вольтамперограммах (в ходе регистрации 100 циклов на стадии подготовки) отсутствуют пики, характерные для растворения меди с поверхности материала, что может косвенно подтверждает наличие наночастиц с платиновой «оболочкой».

Полученные PtCuх/C материалы с пониженным содержанием дорогостоящей платины, характеризуются высокой электрохимически активной площадью поверхности (ЭХАП) и представляют интерес в качестве перспективных катализаторов для создания низкотемпературных топливных элементов.

Авторы благодарят РФФИ (грант «Эврика!Идея.» № 16-38-80061) за финансовую поддержку исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gasteiger H.A., Kocha S.S., Sompalli B. et al. Activity benchmarks and requirements for Pt, Pt-alloy, and non-Pt oxygen reduction catalysts for PEMFCs // Appl. Catalysis B: Environmental. 2005. V. 56. P. 9–35.

2. Singh R.N., Awasthi R., Sharma C.S. Review: An Overview of Recent Development of Platinum-Based Cathode Materials for Direct Methanol Fuel Cells // Int. J. Electrochem. Sci. V.9. 2014. P. 5607 – 5639.

3. Podlovchenko B.I., Krivchenkob V.A., Maksimov Yu.M. et al.  Speciﬁc features of the formation of Pt(Cu) catalysts by galvanic displacement with carbon nanowalls used as support // Electrochimica Acta. V. 76. 2012. P. 137–144.