Влияние цинка на оптические свойства коллоидных квантовых точек фосфида индия

Мордвинова Н.Е.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: n.mordvinova@gmail.com

Большой интерес к коллоидным квантовым точкам (КТ) связан с их уникальными физико-химическими свойствами, нехарактерными для объемного материала. Наиболее интересным свойством для практического применения является люминесценция в видимом и ближнем ИК-диапазоне, которая зависит не только от состава, строения, но и от размера КТ. Квантовые точки (КТ) фосфида индия являются наиболее перспективными для изучения среди других КТ, поскольку они, с одной стороны, не содержат таких токсичных элементов, как кадмий, а с другой стороны, отличаются наибольшей термической и фотостабильностью свойств, а также широкой запрещенной зоной. Область применения КТ фосфида индия чрезвычайно широка: их можно применять в биомедицине в качестве онкомаркеров, для создания газочувствительных сенсоров, а также для изготовления светоизлучающих устройств, среди которых наиболее интересным является изготовление светодиодных дисплеев на квантовых точках (QD-LED displays). Однако синтез КТ фосфида связан с рядом трудностей. Высокая ковалентность связи соединений типа А3Б5 требует повышенных температур и большую продолжительность синтеза. Известные на данный момент прекурсоры отличаются чрезвычайной реакционной способностью, в связи с этим контроль роста частиц затруднен, что сильно сказывается на размерном распределении КТ. Кроме того, синтезированные КТ отличаются низкой интенсивностью люминесценции из-за оборванных связей фосфора на поверхности КТ. Таким образом, разработка метода синтеза, позволяющего получить КТ фосфида индия с высокой степенью кристалличности, узким распределением по размеру, а также люминесценцией с высокими квантовыми выходами является актуальной задачей.

Предложенный нами фосфиновый метод синтеза [1] КТ InP является простым и экспрессным методом, в результате которого получаются КТ с узким распределением по размерам и высокой кристалличностью. Оборванные связи фосфора на поверхности КТ можно компенсировать несколькими способами: с помощью фототравления с использованием фторидов или с помощью покрытия оболочкой, пассивирующей поверхность КТ. Данная работа посвящена исследованию влияния цинка на оптические свойства КТ фосфида индия. Нами было показано, что введение цинка в синтез приводит к пассивации поверхности КТ и, как следствие, влияет на интенсивность люминесценции. Кроме того, нами были синтезированы и охарактеризованы КТ фосфида индия, покрытые оболочкой более широкозонного полупроводника (ZnS). Мы изучили влияние различных параметров синтеза (температуры, продолжительности и концентрации примеси) на оптические свойства КТ: длину волны и квантовые выходы люминесценции, форму спектров поглощения и люминесценции.

1. N. Mordvinova, A.Vinokurov, S. Dorofeev, T. Kuznetsova, K. Znamenkov. Phosphine synthetic route features and postsynthetic treatment of InP quantum dots // Journal of Alloys and Compounds. 2014, 582, p. 43–49.

Работа поддержана проектом РФФИ №16-33-00074 мол_а.