Получение дисперсионно-упрочненных никель-кобальтовых сплавов, легированных танталом

Шаипов Р.Х.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: shaipov-ramil@mail.ru

Для упрочнения никель-кобальтовых сплавов, широко применяемых в современной технике, в настоящее время используются твердорастворное упрочнение путем легирования кобальта переходными металлами V-VI групп и карбидное упрочнение. В то же время, наиболее перспективный метод упрочнения сплавов – дисперсными когерентными с матрицей выделениями интерметаллических фаз при распаде пересыщенных твердых растворов – практически не используется. Это связано с отсутствием в двойных системах стабильных фаз, которые могли бы дать при распаде пересыщенного твердого раствора выделения упрочняющей фазы, когерентной с матрицей. Для получения дисперсионно-упрочненных материалов необходима информация о растворимости легирующих элементов в упрочняемом сплаве. Такую информацию получают из изотермических сечений диаграмм фазовых равновесий.

Проведено исследование изотермического сечения диаграммы фазовых равновесий Co-Ni-Ta при 1375 К. Рентгенофазовым анализом методом порошка установлено, что определенная в более ранних исследованиях область существования -фаза (Ni3Ta) по нашим данным состоит из трех фаз:  со структурой TiAl3, и двух тройных фаз - ׳ со структурой Mg3Cd и ״ со структурой BaPb3. Таким образом, в равновесии с -твердым раствором на основе кобальта и никеля находятся пять фаз в следующей последовательности:  (структурный тип MgNi2),  (структурный тип MgCu2), ״ (структурный тип BaPb3), ׳ (структурный тип Mg3Cd) и  (структурный тип TiAl3). При 1375 К в системе Co-Ni-Ta фазы образуют восемь трехфазных равновесий: +׳+, ׳+״+, ״++, ++, ++Ni2Ta, +׳+, ׳++, ׳+״+.

Впервые построено изотермическое сечение диаграммы фазовых равновесий Co-Ni-Ta при 1200 К. При этой температуре -фаза не существует и в равновесии с -твердым раствором на основе кобальта и никеля находятся следующие фазы: ״ (структурный тип BaPb3), ׳ (структурный тип Mg3Cd) и  (структурный тип TiAl3). При 1200 К в системе Ni-Co-Ta установлено шесть трехфазных равновесий: +׳+, ׳+״+, ++Ni2Ta, +׳+, ׳++, ׳+״+.

| Рис. Диаграмма состав-структура-твердость для трехкомпонентной системы Co-Ni-Ta в области -твердого раствора (состав выражен в относительной концентрации ZNi=XNi/(1-XTa)). | На основе полученных нами данных по растворимости тантала в -твердом растворе на основе никеля и кобальта при 1375 К были синтезированы 15 сплавов, которые термообрабатывались по стандартной методике в следующей последовательности: а) гомогенизация при 1375 К в течение 48 часов; б) дисперсионное упрочнение при 1200 К в течение 24 часов; в) дисперсионное упрочнение при 973 К в течение 16 часов; г) дисперсионное упрочнение при 1200 К в течение 24 часов. Изменение твердости по Виккерсу сплавов после каждой операции приведено на рисунке. Максимальной твердостью обладают сплавы, упрочненные фазой ״ (структурный тип BaPb3). |
| --- | --- |