Компактирование нанопорошков, полученных электрохимическим окислением меди и алюминия под действием переменного тока

Усольцева Н.В.

старший преподаватель

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Институт физики высоких технологий, Томск, Россия,

E-mail: usoltseva.nv@mail.ru

Под компактированием нанопорошков понимают принудительное уплотнение наноструктурированных материалов различными методами [1].

Получение плотных керамических материалов из нанопорошков осложняется рекристаллизацией при компактировании, препятствующей формированию материалов с минимальной пористостью и равномерным распределением плотности по объему [2]. Для сохранения нанокристаллической структуры используют такие виды компактирования, как электроимпульсное [3], магнитно-импульсное [4], а также компактирование с помощью ультразвукового воздействия [5].

Для получения материалов, используемых для проведения сорбционных или каталитических процессов, требующих высокую удельную поверхность, компактирование нанопорошков проводят при условиях, обеспечивающих получение компактных материалов с минимально допустимой плотность и прочностью для данного процесса и максимально возможной при этом удельной поверхностью.

Эффективным способом получения высокодисперсной медь-алюминиевой оксидной системы, используемой для осуществления сорбционных и каталитических процессов, является электрохимическое окисление металлов под действием переменного тока [6].

Компактирование порошкообразных продуктов электролиза проводилось методом таблетирования без использования связующих веществ [7]. Установлено, что при сухом прессовании только при высоком давлении прессования возможно получить неразрушающиеся таблетки с прочностью на раздавливание 5-60 МПа. Высокая плотность таблеток (от 0,64 до 1,27 г/см3) свидетельствует о деградации пористой структуры. Таким образом, сохранения высокоразвитой пористой структуры прочных таблеток можно добиться только проведением процесса компактирования с использованием связующих веществ.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю – д.т.н., профессору каф. ОХХТ ИФВТ ТПУ Коробочкину В.В.

Список использованной литературы

- Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов. Под ред. С. Калюжный. М.: ФИЗМАТЛИТ. 528 с.

- Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Качаев А.А. Метод коллекторного компактирования нано- и полидисперсных порошков. Томск: Изд-во ТПУ. 2009. 99 с.

- Григорьев Е.Г., Калин Б.А. Электроимпульсная технология формования материалов из порошков. М.: МИФИ. 2008. 152 с.

- Боков А.А., Болтачев Г.Ш., Волков Н.Б. и др. Одноосное компактирование нанопорошков на магнитно-импульсном прессе // Журнал технической физики. 2013. Т. 83. Вып. 10. С. 68-77.

- Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Похолков Ю.П., Соколов В.М. Механизмы ультразвукового прессования керамических нанопорошков // Перспективные материалы. 1999. №3. C. 88-94.

- Усольцева Н.В., Коробочкин В.В., Балмашнов М.А. // Фундаментальные исследования. 2013. № 8 (3). С. 750−755.

- Кольман-Иванов Э.Э Таблетирование в химической промышленности. М.: Химия, 1976. 200 с.