Синтез и изучение циклометаллированных комплексов иридия (III)
с фенантроимидазолами

Билялова А.А.

Студентка

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: bilyalova555@yandex.ru

В настоящее время циклометаллированные комплексы иридия (III) имеют достаточно широкую сферу применения. В частности, они используются как противораковые средства и биологические метки, как компоненты в металлоорганических светоизлучающих диодах. Кроме того, перспективным представляется использование данных соединений иридия в качестве фотосенсибилизаторов в солнечных элементах. Однако в этом случае комплекс должен обладать строго определенной структурой. Необходимо наличие как лиганда с «якорными» группами для связи с поверхностью оксидного полупроводника, так и «донорных» лигандов с расширенной сопряженной системой для обеспечения высоких молярных коэффициентов поглощения в видимой области спектра. В качестве последних выбраны производные фенантроимидазола, так как они содержат систему из шести сопряженных гетероароматических колец (рис. 1), относительно несложно синтезируются и модифицируются.

В ходе данной работы из IrCl3·3H2O получены димерные нейтральные комплексы [Ir(L)2Cl]2, где L («донорный», C^N лиганд) = 1-фенил-2-(R-фенил) фенантроимидазол (R = H; 4-Cl; 4-NO2; 4-O-CH3; 4-N(CH3)2; 3,4-O-CH3; 3,4-Cl; 3-Br-4-NO2). Затем из них синтезирована серия комплексов иридия состава [Ir(L)2(N^N)][PF6], N^N («якорный» лиганд) = 4,4'-дикарбокси-2,2'-бипиридин. Конечные комплексы охарактеризованы совокупностью физико-химических методов (ЯМР, РСА, ИК- и масс-спектроскопия, CHN-элементный анализ, ЦВА, ЭСП, люминесцентный анализ).

Рис. 1. Схема синтеза изученных в работе соединений.

Изменение природы заместителей в C^N лиганде с акцепторной (NO2, Cl, Br) на донорную (N(CH3)2, OCH3) приводит к сдвигу полос поглощения из области 450-500 нм в область 530-570 нм. При этом комплексы обладают высокими коэффициентами экстинкции (2000-3000 М-1см-1), что делает их перспективными фотосенсибилизаторами. Полосы в спектрах испускания при этом также претерпевают батохромный сдвиг 
(~600 нм – 690 нм). Согласно данным вольтамперометрии, все комплексы обладают обратимыми волнами окисления и восстановления.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-33-00604.