Новые производные фуллерена С70(СF3)8Hn, n=2-4: синтез и спектральная идентификация

Комарова М.Ю., Семивражская О.О.

Студентка 2 курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mary.jane8111@gmail.com

В настоящий момент фуллерены рассматриваются в качестве перспективных материалов для органической электроники. В связи с этим актуальной задачей является разработка синтетических методик по получению производных фуллеренов с заданными физико-химическими свойствами, для чего к фуллереновому каркасу присоединяют различные донорные и акцепторные фрагменты. Среди последних наибольший интерес представляют фторсодержащие группы, например, CF2, CF3, которые химически устойчивы в процессах переноса электронов и влияют на электронное сродство молекулы.

На сегодняшний день разработаны синтетические методы получения трифторметильных производных фуллеренов С60 и С70 и исследованы особенности их молекулярного и электронного строения. Также предложены методы селективной функционализации данных производных по реакциям нуклеофильного циклопропанирования, присоединения Cl, CN, CF2 групп для настройки их физико-химических свойств. [1, 2] Однако в литературе не известны реакции гидрирования трифторметильных производных С70, которые стали бы удобным субстратом для региоселективного электрофильного алкилирования. Поэтому целью настоящей работы является разработка методов селективного гидрирования трифторметилфуллеренов на примере С2-С70(СF3)8, определение строения и спектральная характеристика новых соединений.

Синтез трифторметилфуллерена С2-С70(СF3)8 проведен на основании методики двустадийного ампульного синтеза. [3] На первой стадии по реакции фуллерена С70 с газообразным CF3I получена смесь трифторметильных производных фуллерена состава C70(CF3)12-20, по реакции переалкилирования которой синтезирована смесь С70(СF3)2-10. Гидрирование С2-С70(СF3)8 проведено по реакции с NaBH4 в присутствии C2H5OH. Молекулярный состав впервые полученных соединений C70(CF3)8Hn, n=2–4, установлен методом масс-спектрометрии МАЛДИ, строение индивидуальных соединений предложено на основе данных спектроскопии. С помощью метода спектрофотометрии изучены особенности спектров поглощения в видимом и УФ диапазоне впервые синтезированных соединений.

Литература

- Apenova M. G., Semivrazhskaya O. O., Borkovskaya E. V., Belov N. M., Ioffe I. N., Markov V. Yu., Troyanov S. I., Lukonina N. S., Sidorov L. N., Goryunkov A. A. Orienting effect of the cage addends: the case of nucleophilic cyclopropanation of C2-C70(CF3)8 // Asian J. Chem. 2015, №10. p. 1370-1378.

- Goryunkov A.A., Samokhvalova N.A., Khavrel P.A., Belov N.M., Markov V.Y., Sidorov L.N., Troyanov S.I. Regioselective near-equatorial chlorination of Cs-C70(CF3)8 // New J Chem. 2011, № 35. p. 32-35.

- Mutig T., Ioffe I.N., Kemnitz E., Troyanov S.I Crystal and molecular structures of C2-C70(CF3)8·1.5 PhMe // Mendeleev Commun. 2008. № 18. p.73–75.