Синтез, структура и свойства Fe32+δGe35-xAsx и его аналогов

Халания Р.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: khalaniya@inorg.chem.msu.ru

Кристаллическую структуру многих неорганических соединений можно представить как комбинацию или срастание блоков, принадлежащих двум и более структурным типам. Данный подход к рассмотрению структуры соединений не только позволяет упростить их кристаллографическое описание, но и широко используется для дизайна новых соединений [1,2]. Подавляющее большинство подобных структур принадлежат к классу одномерного или линейного срастания, в котором блоки разных структурных типов представляют собой слои, чередующиеся вдоль одного из кристаллографических направлений [3].

В системе Fe-Ge-As нами обнаружена новая фаза Fe32+δGe35-xAsx, принадлежащая к редкому классу структур двумерного срастания. В кристаллической структуре данной фазы происходит чередование бесконечных колонок двух структурных типов: MgFe6Ge6 и Co2Al5 в плоскости перпендикулярной оси 6-го порядка. Блоки MgFe6Ge6 представляют собой фрагменты в виде гексаграмм, оставшиеся от исходной сетки кагоме и расположенные по мотиву тригональной сетки. Между блоками MgFe6Ge6 в тригональных пустотах расположены блоки гипотетической фазы Fe2Ge5 структурного типа Co2Al5. Следует отметить, что структура фазы Fe32+δGe35-xAsx имеет как частично заселённые, так и смешанные кристаллографические позиции. Позиция магния в блоке MgFe6Ge6 заселена атомами железа только частично, что определяет общую нестехиометрию фазы по Fe (δmax = 0,136(12)). Кроме того, в настоящей работе установлено, что образование фазы Fe32+δGe35-xAsx связано с замещением части атомов германия на мышьяк, при этом, как мы предполагаем, замещение происходит только в одной кристаллографической позиции, которая находится на стыке блоков двух различных типов.

Для образца состава Fe32Ge33As2 исследовали зависимость магнитной восприимчивости от температуры. В интервале температур от 150 K до 380 K магнитное поведение фазы описывается законом Кюри-Вейсса с температурой Вейсса θ = - 414 K и эффективным магнитным моментом Meff = 2,9(2) μB/Fe, тогда как при температуре 145 K наблюдается антиферромагнитный переход. Поскольку температура перехода значительно меньше абсолютного значения температуры Вейсса, магнитное поведение фазы может не соответствовать тривиальному коллинеарному антиферромагнетизму. В работе также установили, что образец Fe32Ge33As2 обладает металлическим типом проводимости, и доминирующими носителями заряда являются дырки, так как коэффициент Зеебека положителен во всем исследованном интервале температур от 2 до 400 K.

Также нами обнаружены соединения, изоструктурные Fe32+δGe35-xAsx, в системах Fe-Ge-Si и Fe-Ge-P.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 14-13-00089.

Литература

1. S.N. Putilin, E.V. Antipov, O. Chmaissem, M. Marezio. Superconductivity at 94 K in HgBa2CuO4+δ // Nature. 1993, v. 362, pp. 226−228.

2. D.O. Charkin. Modular Approach as Applied to the Description, Prediction and Targeted Synthesis of Bismuth Oxohalides with Layered Structures // Russ. J. Inorg. Chem. 2008, v. 53, pp. 1977−1996.

3. Yu. Grin. The Intergrowth Concept as a Useful Tool to Interpret and Understand Complicated Intermetallic Structures // Modern Perspectives in Inorganic Crystal Chemistry. Ed. E. Parthe. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. 1992, pp. 77−95.