Синтез и строение комплекса цитраконата уранила с карбамидом

Колотилина Мария Андреевна

Студентка

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

E-mail: kolotilina.mariya@mail.ru

Существенное значение для неорганической и координационной химии имеет решение задач направленного синтеза соединений, в том числе координационных полимеров, которые активно исследуются в последние десятилетия в связи с практической значимостью получаемых на их основе материалов. В структуре уран-органических координационных полимеров, изученных к настоящему времени, в роли мостиковых лигандов (линкеров), связывающих атомы урана в одно-, двух- или трехмерные структурные группировки, выступают анионы предельных дикарбоновых кислот. В то же время сведения об уран-органических координационных полимерах, содержащих  в качестве линкеров анионы непредельных дикарбоновых кислот, которые могут обладать новыми полезными свойствами, крайне ограничены.

Нами синтезирован и изучен новый координационный полимер [UO2(C5H4O4)(Urea)2] (I) (Urea – карбамид), в котором в качестве линкеров выступают анионы непредельной дикарбоновой – цитраконовой – кислоты. Комплекс I получен в водном растворе взаимодействием UO2(ОН)2·H2O, цитраконовой кислоты и карбамида при мольном соотношении реагентов 1 : 5 : 10. Проведено рентгеноструктурное исследование кристаллов I. В структуре ромбических кристаллов I (a = 9.0366(4) Å, b = 13.2489(6) Å, c = 22.5711(10) Å, V = 2702.3(2) Å3, пространственная группа Pbca, Z = 8, R1 (I > 2σ(I)) = 0.0224) атом урана реализует КЧ 7, образуя координационный полиэдр в виде пентагональной бипирамиды UO7, на главной оси которой находятся атомы кислорода ионов уранила. В экваториальной плоскости расположены пять атомов кислорода, три из которых принадлежат двум тридентатным мостиково-циклическим цитраконат-анионам (тип координации Т11), а оставшихся два – двум монодентатным концевым молекулам карбамида (тип координации M1). Обозначения типов координации лигандов и кристаллохимические формулы комплексов даны в соответствии с [1]. Молекулы карбамида находятся в транс-положении относительно друг друга в экваториальной плоскости полиэдра UO7. Структурными единицами кристаллов I являются бесконечные цепочки [UO2(C5H4O4)(Urea)2], состав которых совпадает с составом соединения и которым соответствует кристаллохимическая формула [1] AТ11M12 (A = UO22+, Т11 = C5H4O42-, M1 = Urea).

С помощью метода молекулярных полиэдров Вороного-Дирихле проведен сравнительный анализ невалентных взаимодействий в структурах комплексов уранила с цитраконат-ионами.

Проведено ИК спектроскопическое исследование I.

Литература

1. Сережкин В.Н., Полынова Т.Н., Порай-Кошиц М.А. Кристаллоструктурная роль лигандов в диаминных комплексонатах. // Координац. химия. 1995. Т. 21. № 4. С. 253–280.