Высокотемпературные свойства твердых растворов Sm2-xCexCuO4±δ

Демидович Артем Олегович

Студент

Химический факультет Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Россия

E–mail: demidovich.art@gmail.com

В настоящее время развитие твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) идет по пути снижения их рабочей температуры. Катодные материалы для среднетемпературных ТОТЭ (СТ-ТОТЭ) должны удовлетворять следующим требованиям: высокая каталитическая активность в реакции восстановления кислорода, значительная электронная или электронная и кислород-ионная проводимость, а также механическая совместимость с материалом электролита.

В качестве перспективных катодных материалов могут рассматриваться купраты РЗЭ с общей формулой Ln2CuO4 (Ln= La, Pr, Nd, Sm). Среди данного семейства наименее изученным с точки зрения  применения в качестве катода ТОТЭ является купрат самария, обладающий структурой T’. Купрат самария имеет достаточно высокую электропроводностью при температуре выше 400°С, но при этом низкую подвижность ионов кислорода в структуре. Для решения этой проблемы было проведено допирование купрата самария церием, что должно способствовать повышению кислород-ионной проводимости Sm2-xCexCuO4±δ и увеличению его каталитической активности в реакции восстановления кислорода.

Целью данной работы являлся синтез твердых растворов состава 
Sm2-xCexCuO4±δ (x=0.05, 0.15), определение дефектности кислородной подрешетки полученных соединений, исследование их термической устойчивости, а также измерение электропроводности и изучение совместимости с материалом твердого электролита Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC).

Синтез купратов Sm2-xCexCuO4±δ (x=0.05; 0.15) осуществляли твердофазным методом. Смесь оксидов CuO, Sm2O3 и CeO2, взятых в стехиометрических соотношениях, гомогенизировали в планетарной мельнице под слоем гептана, после чего полученный порошок спрессовывали в плотные таблетки, которые отжигали при 1100°C в течение 36 часов. По данным рентгенофазового анализа установлена монофазность полученных образцов. Определены параметры тетрагональной  элементарной ячейки (пр. гр. I4/mmm): для  Sm1.95Ce0.05CuO4±δ a = 3.91632(20) Å; с = 11.9549(8) Å; для Sm1.85Ce0.15CuO4±δ a = 3.91968(13) Å; с = 11.9005(5) Å). Методом йодометрического титрования для всех составов был определен индекс кислородной нестехиометрии. Проведен термогравиметрический анализ образцов в интервале температур 25-950°C на воздухе и в атмосфере аргона. Электропроводность
Sm2-xCexCuO4±δ (x=0.05; 0.15) была измерена четырехконтактным методом на постоянном токе в интервале температур 100-900°С на воздухе (σ(Sm1.95Ce0.05CuO4±δ) = 11.1 См/см при 700°С).

Полученные в работе результаты свидетельствуют, что исследованные соединения могут представлять интерес для дальнейшего их изучения в качестве катодных материалов СТ-ТОТЭ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-38-20247).