Получение и исследование композитов на основе наночастиц Fe3O4/Ag, нанесенных на оксид графена

Ефимова С.А.

Студентка

Международный Исследовательский Центр «Интеллектуальные Материалы», Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: sefimova@sfedu.ru

Композиционные материалы на основе оксида графена находят широкое применение как катализаторы, материалы для энергетики, антибактериальные агенты [1]. Перспективной является попытка собрать композит, обладающий антибактериальными свойствами оксида графена и серебра и возможностью адресной доставки под действием магнитного поля.

Целью настоящей работы было получение оксида графена и последующая модификация путем осаждения на его поверхность наночастиц магнетита (Fe3O4) и серебра; исследование микроструктурных свойств синтезированных материалов и оценка их микробицидной активности.

Оксид графена был получен модифицированным методом Хаммерса. Для этого 5 г углерода (TIMREX HSAG300) смешивали с 2,5 г NaNO3, добавляли 108 мл H2SO4 и 12 мл H3PO4, перемешивали на бане со льдом в течение 10 минут. Затем постепенно добавляли 15 г KMnO4 так, чтобы температура не поднималась выше 5 °С. После перемешивания в течение 2 часов на бане со льдом, перемешивали в течение часа без бани, а затем при 40°С в течение часа. Температура была доведена до 98°С путём постепенного добавления воды, после чего прилили 15 мл H2O2. Полученная суспензия была охлаждена до комнатной температуры, осадок отделен центрифугированием
(22 000 оборотов/минуту по 0,5 часа), многократно промыт водой и 5 % р-ром HCl, затем опять водой до pH ≈ 7 и высушен при 60°С.

На полученный оксид графена осаждали магнитные частицы 2 методами:

- Сольвотермальным - в реакторе высокого давления Berghof BR-200 с использованием различных органических растворителей (этиленгликоля, олеиламина), которые выполняют функции растворителя, восстановителя и дополнительного стабилизатора.

- Соосаждением. Образование магнетита протекало в соответствии с реакцией:

FeCl2+2FeCl3+8NH3⋅H2O600CFe3O4+8NH4Cl+4H2O

Полученные осадки были отделены на магните, промыты водой и спиртом, высушены при 40°С в вакуумной печи.

Синтезированные композиты были использованы для приготовления суспензии, в которую добавляли нитрат серебра AgNO3, а затем восстанавливали Ag+ до Ag0 различными восстановителями (формиатом натрия, боргидридом натрия, олеиламином).

Полученные материалы были изучены с помощью порошковой рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной микроскопии, Инфракрасной и XANES спектроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа, термогравиметрии. Синтезированные композиты обладали ярко выраженными микробицидными свойствами.

Литература

- S. Ma, S. Zhan, Y. Jia, Q. Zhou. Highly Eﬃcient Antibacterial and Pb(II) Removal Eﬀects of Ag-CoFe2O4-GO Nanocomposite, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 10576−10586.

Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного Фонда
(проект № 14-35-00051)