Получение технического кремния с применением самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

Саматова Салтанат Бактыгалиевна

Студентка

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби,

РГП «Институт проблем горения», г.Алматы, Казахстан

E-mail: samatova-saltanat@mail.ru

Казахстан обладает огромными запасами кварцевого сырья, удовлетворяющего требованиям по содержанию SiO2 для производства технического кремния. По данным Министерства индустрии и торговли разведанные запасы кварца составляют 65 млн. тонн, кварцитов 267 млн. тонн высокой чистоты. Технический кремний является полупроводниковым материалом, применяется в металлургии как легирующая добавка, повышающая прочность и коррозионную устойчивость сплавов. Сплав кремния с железом - ферросилиций - необходим для получения кислотоупорных сплавов [4].

К химическому составу исходного сырья для производства кремния предъявляют следующие требования. Кварц или кварцит для плавки на технический кремний поступают определенного размера. Присутствующие в сырье оксиды других элементов при восстановительной плавке переходят в кремний загрязняя его. Основной источник примесей в сырье - пустые породы, в которых залегают кварц и кварциты.  Для удаления примесей сырье перед восстановительной плавкой подвергают предварительной подготовке. Таким образом, сырье для получения кремния должно содержать 98% SiO2, иметь определенный гранулометрический состав и содержать минимальное количество примесей (не более 0,4% Fe2O3, 0,6% Al2O3, 0,25% CaO) [2].

Целью настоящей работы является разработка технологии получения технического кремния из кремнезема SiO2 металлотермическим способом  с применением самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который требует индивидуального анализа и расчета всех параметров процесса. Метод основан на образовании высокотемпературного расплава получаемого продукта с заданным химическим составом после прохождения волны синтеза. Изменяя параметры, появляется возможность регулирования состава и структуры целевых продуктов горения. Несмотря на предельную простоту аппаратурного оформления, обеспечивается высокая производительность процесса и возникает возможность получить высококачественный целевой продукт [1, 3]. Главным фактором является отсутствие побочных продуктов, что обуславливает минимальный ущерб окружающей среде [3].

Таким образом, метод получения технического кремния СВС способом отвечает всем экологическим, экономическим, технологическим, научным требованиям современного динамично развивающегося мира. А исходное сырье -  кремнезем (кварц, кварцит, кварцевый песок) соответствует всем требованиям, предъявляемым к сырью, для получения технического кремния и содержит в своем составе 98,0 – 98,4 % SiO2, содержание примесей в пределах нормы [2].

Автор выражает благодарность своему научному руководителю, к.х.н. Головченко О.Ю.

Литература

1. Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Порошковая технология  самораспростаняющегося высокотемпературного синтеза материала. М.: Машиностроение. 2007.

2. Архипов С.В., Тулицын А.А., Кашков М.М. Технология выплавки технического кремния. Иркутск: ЗАО «Кремний». 1989.

3. Мержанов А.Г., Боровинская И.П., Юхвид В.И. и др. Новые методы получения высокотемпературных материалов на основе горения. М.: Наука. 1981.

4. Химическая энциклопедия в 5-ти томах. М.1990. - Т2.