Синтез и исследование строения гетерометаллических комплексов ZnII2–LnIII2 (Ln=Eu, Tb) с анионом 1-нафтилуксусной кислоты и N-донорными гетероциклическими лигандами

Кираев Салауат Рустямович

Студент 3 курса

Высший Химический Колледж РАН, Москва, Россия
Институт Общей и Неорганической Химии РАН имени Н.С. Курнакова, Москва, Россия

E-mail: skiraev@yandex.ru

Интерес к координационным соединениям лантанидов обусловлен их необычными люминесцентными свойствами, которые открывают возможности их применения в качестве материалов для лазеров, компонентов тонких люминесцирующих плёнок, оптических усилителей, сенсоров, излучающих слоёв электролюминесцентных устройств. Состав и строение координационных соединений может существенно влиять на интенсивность люминесценции. Поэтому целью данной работы является получение полиядерных координационных соединений с заданными физическими свойствами.

В исследовании был разработан новый метод синтеза тетраядерных гетерометаллических координационных соединений, основанный на перестройке металлоостова трёхъядерного комплекса [Zn2Eu(NO3)(Piv)6(MeCN)2] [1] замещением пивалат-анионов (Piv–) анионами 1-нафтилуксусной кислоты. Применение этого метода позволило синтезировать систематическую серию координационных соединений 
ZnII–EuIII с анионом 1-нафтилуксусной кислоты (1-naphac–) и N-донорными гетероциклическими лигандами, такими как 4,4'-диметил-2,2'-бипиридин, 4,4'-дитретбутил-2,2′-бипиридин и пиридин. Синтез комплекса с металлоцентрами ZnII–TbIII был проведен взаимодействием нитратов цинка и европия с 1-нафтилуксусной кислотой при использовании пиридина как в качестве органического основания, так и в качестве лиганда. Методом рентгеноструктурного анализа было установлено, что все полученные комплексы имеют тетраядерный {ZnII2–LnIII2} металлоостов. Несмотря на отделенность карбоксильной группы в 1-нафтилуксусной кислоте –CH2– звеном от конденсированной ароматической системы, показано, что она формирует такие же типы комплексов, как ароматические карбоновые кислоты (бензойная, 1-нафтойная кислоты, и др.) [2, 3].

| Также установлено, что в соединениях с бипиридиновой лигандной системой реализуются внутримолекулярные стэкинг-взаимодействия замещенных бипиридиновых лигандов с нафтильными фрагментами 1-нафтилуксусной кислоты. Выяснено, что сборка целевых комплексов ZnII2–EuIII2 сопровождается образованием побочного продукта – координационного полимера [Zn(1-naphac)2]n. | Рис 1. Cтруктура комплекса [Zn2Ln2(1-naphac)10(Py)2], Ln=Eu, Tb |
| --- | --- |

Таким образом, впервые синтезированы и структурно охарактеризованы 4 новых молекулярных координационных соединения и 1 координационный полимер. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-23-00176. Автор выражает благодарность к.х.н. Николаевскому С.А., проф. Кискину М.А, проф. Сидорову А.А., академику Ерёменко И.Л.

Литература

- Е.Н. Егоров, Е.А. Михалёва, М.А. Кискин и др. // Изв. РАН. Сер. хим. 2013. №10. С.2141–2149.

- M. Yin, J. Sun, et al. // J. Coord. Chem. 2005, 58, 335.

- A. Goldberg, M. Kiskin, O. Shalygina, et al. // Chem. Asian J. 2016, 11, 604.