Оптимизация метода синтеза металлорганической каркасной структуры BioMIL-5

Горбань Иван Евгеньевич

Студент

Международный Исследовательский Центр «Интеллектуальные материалы», Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: Gorivan96@gmail.com

Металлорганические каркасные структуры (сокр. МОК) – одно из актуальных направлений исследования в сфере нано-структурированных материалов. Эти структуры представляют собой сочетание металлических кластеров и органических линкеров, формирующих высокопористую кристаллическую решетку [1]. Благодаря особенностям строения МОК присущи такие уникальные характеристики как большой размер пор (до 98Å), высокая удельная площадь поверхности, низкая плотность, что открывает возможность хранения в порах молекул газа, лекарств или даже белков [2]. Перспективным направлением исследований является модифицирование МОК вследствие чего они могут приобретать каталитические, сорбционные и другие свойства.

Среди множества МОК можно выделить биологически активные МОК. Одним из перспективных и малоизученных материалов является BioMIL-5, состоящий из ионов цинка, соединенных с азелаиновой кислотой [3]. Биологическая активность указанного МОК может зависеть от размера кристаллитов, который можно варьировать путем изменения параметров синтеза, а также от допирования этой структуры атомами драгоценных металлов, обладающими антибактериальными свойствами.

Целью данной работы является получение и характеризация металлорганической каркасной структуры BioMIL-5 разными методами, а также модификация указанного материала наночастицами серебра.

Для получения BioMIL-5 были использованы гидротермальный, сольвотермальный, микроволновой и сонохимический методы синтеза. Было установлено влияние параметров синтеза (длительность процесса, температура, растворитель, природа прекурсора цинка, соотношение соли цинка и азелаиновой кислоты) на кристаллическую структуру указанного МОК и наличие примесных фаз.

Наночастицы серебра были осаждены в поры полученного МОК путем восстановления соли серебра формиатным, боргидридным, цитратным методом, а также восстановлением олеиламином.

Синтезированные материалы были изучены методом порошковой рентгеновской дифракции, динамического светорассеивания, ИК и XANES спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, термогравиметрии, рентгенофлуоресцентного анализа. Также была изучена биологическая активность материалов по их воздействию на земельные бактерии.

Литература

- Furukawa, H. The Chemistry and Applications of Metal-Organic Frameworks // Science. 2013, 341, p.

- Smaldone, R.A., Forgan, R. S., Furukawa, H., Gassensmith, J.J., Slawin, A. M. Z., Yaghi, O.M., Stoddart, J. F., Metal–Organic Frameworks from Edible Natural Products// Angewandte Chemie International Edition, , 2010, 49, 46, p. 8630–8634.

- C. Tamames-Tabar, E. Imbuluzqueta, N. Guillou, C. Serre, S. R. Miller, E. Elkaïm, P. Horcajada and M. J. Blanco-Prieto      CrystEngComm, 2015, 17, p. 456-462.