Влияние условий синтеза Pr1.95Ce0.05CuO4+δ на их электрокаталитические свойства

- Карпов Никита Александрович

- Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: hapkido34@mail.ru

Известно, что купраты празеодима-церия Pr2-xCexCuO4 проявляют высокую электрокаталитическую активность в реакции восстановления кислорода, и поэтому могут найти свое применение в качестве катодных материалов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Целью настоящей работы являлось получение высокодисперсного порошка купрата, что позволило бы увеличить площадь поверхности и, соответственно, количество активных центров для реакции восстановления кислорода, а также установление влияния размера частиц исходного порошка и условий нанесения электродов на его основе на величину поляризационного сопротивления границы электрод/электролит.

Для получения высокодисперсного порошка был выбран криохимический метод, позволяющий получать высокодисперсные порошки с однородным распределением частиц по размеру. Навески исходных оксидов CuO и Pr6O11,  взятые в стехиометрическом соотношении (Pr1.95Ce0.05CuO4+δ) , растворяли в избытке 10%-азотной (HNO3) кислоты. К полученному раствору добавляли рассчитанное количество нитрата церия  Ce(NO3)3·5,84H2O и затем поливиниловый спирт из расчета 5 г ПВС на 1 г конечного продукта для стабилизации однородного распределения катионов меди, церия и празеодима. Кристаллизацию раствора проводили блочным методом. После испарения жидкого азота полученный криогранулят подвергали сублимационному обезвоживанию в течение двух суток при давлении 5 Па и постепенном нагревании от –50 С до +40 С. Затем проводили термическое разложение полученного прекурсора при 700, 800 и 900°С с последующим отжигом при той же температуре в течение 4 часов. По данным рентгеновской дифракции получение однофазного образца возможно при температуре выше 800°C. При помощи растровой электронной микроскопии исследована морфология полученного порошка. Методом лазерной дифракции определено распределение частиц по размерам. Показано, что размер частиц порошка, полученного при 800°C, составляет 0.2-0.7 мкм, что на порядок меньше по сравнению с размером частиц порошка, получаемого традиционным твердофазным методом.

Полученный порошок с наименьшим размером частиц был использован для приготовления электродов симметричных трехслойных ячеек Pr1.95Ce0.05CuO4/Ce0.9Gd0.1O1.95/Pr1.95Ce0.05CuO4. Измерение электродных характеристик осуществляли методом импедансной спектроскопии в интервале температур 500-750°С на воздухе. Показано, что использование порошка, полученного криохимическим методом, при создании электродов позволяет снизить величину поляризационного сопротивления границы электрод/электролит на ~30%.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-38-20247), Сколковского института науки и технологий и Программы развития МГУ до 2020 года