О комплексных соединениях хлоридов некоторых РЗЭ с ацетилкарбамидом

Бушмелева А.С.

Студентка

Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий, Москва, Россия

E-mail: albinabushmeleva@mail.ru

В последнее время актуальными для исследования соединениями являются производные редкоземельных элементов благодаря их широкому применению [1–4]. Синтез и строение комплексов простейшего уреида – ацетилкарбамида (CH3CONHCONH2, AcUr) с галогенидами РЗЭ представляет большой интерес, так как полученные данные помогают предсказать строение и свойства координационных соединений более сложных уреидов, а также возможные области их применения.

В данной работе проводили синтез и комплексное исследование соединений состава LnCl3∙2AcUr∙5H2O (Ln=Y, Ho, Er, Yb, Lu).

Методом РСА установлено, что в кристаллах комплексного соединения хлорида гольмия присутствуют комплексные катионы [Ho(AcUr)2(H2O)4]3+, КЧ=8, координационный полиэдр – двухшапочная тригональная призма. Ацетилкарбамид координируется бидентатно через атомы кислорода двух карбонильных групп, в результате чего меняет свою конформацию, образуя хелатный цикл. Помимо некоординированных хлорид-анионов во внешней сфере впервые для ацетилкарбамидных комплексов обнаружено наличие пятой молекулы воды; в ранее изученных аналогичных комплексах галогенидов легких лантанидов [1] все пять молекул воды находились во внутренней сфере (КЧ=9). Уменьшение координационного числа, вероятно, связанно с уменьшением ионного радиуса в ряду лантанидов.

Методом РФА установлено, что в результате кристаллизации комплекса хлорида гольмия образуется однофазный продукт, строение которого соответствует полученному в результате РСА. Соединения LnCl3∙2AcUr∙5H2O (Ln=Y, Er, Yb, Lu) изоструктурны соединению HoCl3∙2AcUr∙5H2O, что позволило на основании данных РФА рассчитать параметры элементарных ячеек для ацетилкарбамидных производных хлоридов иттрия, эрбия, иттербия, лютеция.

Широкая полоса поглощения в ИК-спектрах в области 3200 – 3500см-1 свидетельствует о наличии в структуре изученных комплексов большого числа водородных связей, что коррелирует с данными РСА.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Савинкиной Е.В. и Закалюкину Р.М. за участие в исследовании и интерпретации полученных результатов.

Литература

- Аликберова Л.Ю., Альбов Д.В., Бушмелева А.С., и др. Комплексные соединения бромидов и хлоридов некоторых лантанидов с ацетилкарбамидом: синтез и строение // Коорд. хим. 2014. №12. С. 1–7.

- Armelao L., Quici S., Barigelletti F., et.al. Design of luminescent lanthanide complexes: From molecules to highly efficient photo-emitting materials // Coord. Chem. Rev. 2010. №254. P.487–505

- Parac-Vogt T. N., Binnemans K. Lanthanide(III) nosylates as new nitration catalysts // Tetrahedron Lett. 2004. №45. P. 3137–3139.

- Woods M., Kovacs Z., Sherry A. D. Targeted complexes of lanthanide(III) ions as therapeutic and diagnostic pharmaceuticals // J. Supramol. Chem. 2002. №2. P. 1–15.