Синтез полистирольных микросфер с изотопной меткой 14С для биомедицинских исследований органических аэрозолей

Гулевич Д.Г.1, Таратайко А.И.2, Селиванова А.В.3, Соловьева Е.И.4

Студент, аспирант, магистрант, студент

Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук1, физический факультет3,  Новосибирск, Россия

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН2, Новосибирск, Россия

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной медицины4, Новосибирск, Россия

E-mail: dayana-nsu@mail.ru

По данным ВОЗ около 80% населения земного шара проживают в местах, где содержание аэрозолей в воздухе превышает допустимое значение. Плохое качество воздуха может приводить к появлению и обострению ряда заболеваний. От 20 до 50% всех аэрозолей составляют частицы органического происхождения.  Из-за малого размера и концентрации, чувствительность большинства физических методов анализа оказывается недостаточной, для исследования проникающей способности частиц в естественных условиях. Удобной модельной системой органических аэрозолей являются полистирольные микросферы, образующиеся при эмульсионной полимеризации.  Данный процесс позволяет получать монодисперсные частицы с заданными размером и химическими свойствами поверхности. Для решения проблемы регистрации частиц в биологических тканях в данной работе впервые предложено и испытано использование изотопной метки 14С на стадии синтеза мономера, что позволяет анализировать получаемые образцы с помощью метода ускорительной масс-спектрометрии (УМС), регистрирующего 1 изотоп из 1015 частиц элемента. При этом активность используемых в работе реагентов не несет опасности для здоровья человека. Так, β-частицы, образующиеся при распаде 14С имеют очень короткую длину пробега в стекле – всего 0.011 см, т.е. практически полностью поглощаются лабораторной посудой, а активность выбранного источника изотопной метки в 40 раз ниже недельной ингаляционной нормы при работе с β-радиоактивными препаратами.

В качестве источника изотопной метки был выбран метиловый спирт активностью 36.5 МБк, из которого в четыре стадии получен стирол. На текущий момент проведены две серии экспериментов по моделированию аэрозолей разных размеров. В первой из них при использовании в качестве инициатора 8∙10-3 М раствора K2S2O8 были получены ПС сферы, диаметром 225±25 нм, из которых методом пневматического распыления получен аэрозоль концентрацией 103 частиц/см3. Углеродный анализ 156 образцов печени, почек, мозга, сердца и легких, полученных от группы мышей, подвергавшихся воздействию аэрозолем в течении 30 минут, впервые показал проникновение аэрозолей в органы лабораторных мышей. Помимо легких частицы были зарегистрированы также в печени и почках. Во втором случае при использовании 2∙10-3 М раствора инициатора 4,4-азобис(4-циановалериановой) кислоты удалось снизить размер ПС сфер до 78±20 нм и получить аэрозоль концентрацией 105 частиц/см3. Углеродный анализ полученных образцов проводится в настоящее время.