ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕКТИВНОЙ СОРБЦИИ 137Cs ПРИРОДНЫМИ И МОДИФИЦИРОВАННЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ

## Куляева И.О.*, Воронина А.В.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

*E-mail:  kio_kms7003@mail.ru

Для реализации сорбционного способа реабилитации радиационно-загрязнённых территорий необходимы селективные сорбенты, эффективно поглощающие 137Cs из почвенных растворов, содержащих элементы-аналоги в более высокой концентрации, чем радионуклиды. Поэтому при разработке новых сорбционных материалов требуется исследование их селективности.

В работе исследовано влияние поверхностного модифицирования ферроцианидом никеля-калия (НКФ)  природных алюмосиликатов клиноптилолита и глауконита на параметры селективной сорбции 137Cs. В качестве параметров селективности использовали потенциал связывания радиоцезия (RIP), емкость селективной сорбции (FES) по отношению к статической обменной ёмкости (СОЕ). FES природных и модифицированных алюмосиликатов по отношению к цезию определяли в условиях блокирования не селективных поверхностных сорбционных мест ионами Ca2+. Потенциал связывания радиоцезия определяли на фоне KCl с концентрацией 0,0005 моль/л  и рассчитывали по формуле.

Результаты исследования селективности сорбции цезия природными и модифицированными ферроцианидом никеля-калия алюмосиликатами приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры селективной сорбции 137Cs природными и модифицированными алюмосиликатами

| Сорбент | СОЕ, мг/г | FES, мг/г | RIP, ммоль/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный глауконит | 113 | 14,8 | 1,5·102 |
| НКФ-глауконит | 210 | 138 | 5,3·103 |
| Природный клиноптилолит | 224 | 135 | 8,4·103 |
| НКФ-клиноптилолит | 401 | 136 | 6,2·104 |

Полученные результаты показали, что вследствие модифицирования ферроцианидом никеля-калия глауконита увеличивается не только статическая обменная ёмкость по цезию, но и существенно увеличивается ёмкость селективных центров. FES изменяется с 12 до 65% от СОЕ. Для клиноптилолита такого эффекта не отмечено. Наблюдается увеличение СОЕ, но  ёмкость селективных центров остаётся сопоставима для природного и модифицированного клиноптилолита. При этом ёмкость селективных центров составила 30-33% от СОЕ. Из результатов, представленных в табл. 1 также очевидно, что модифицирование алюмосиликатов ферроцианидами приводит к возрастанию в 10 раз потенциала связывания радиоцезия.

В природных алюмосиликатах поверхностные сорбционные центры, представленные группами Si–O–Н не являются селективными.  При поверхностном модифицировании большая часть неселективных сорбционных центров  алюмосиликатов,   преобразуется в ферроцианидные центры, селективные к цезию. Вследствие чего селективность модифицированных ферроцианидами сорбентов возрастает.