# Исследование кинетики сорбции цезия сорбентами на основе алюмосиликатов

## Блинова Марина Олеговна

Аспирант

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

E-mail: smo.ural.russia@gmail.com

При реабилитации радиоактивно-загрязнённых территорий с целью их введения в сельскохозяйственное использование необходимо осуществление мер по снижению перехода радионуклидов из почвы в растения. В радиоактивно-загрязнённых почвах протекают конкурентные процессы поглощения радионуклидов почвой, сорбентом и растением. Соотношение этих скоростей также будет определять эффективность реабилитационных мероприятий, поэтому особую актуальность приобретает исследование кинетики сорбции цезия сорбентами в условиях реабилитации. Была исследована кинетика сорбции цезия из природной слабо минерализованной воды (водопроводная вода) природными алюмосиликатами (клиноптилолит и глауконит) и ферроцианидными сорбентами на их основе (НКФ – ферроцианид никеля-калия, ЖКФ – ферроцианид железа-калия).

Показано, что кинетические кривые в координатах «-ln (1-F) – t» могут быть описаны двумя прямолинейными зависимостями, что говорит о протекании процесса сорбции в двух кинетических режимах, характеризующихся разными скоростями. Результаты исследований представлены в таблице 1, где   а1, а2  - кажущиеся константы скорости сорбции цезия на первом и втором кинетическом участке, b1 и b2 – участки отсекаемые на оси ординат, прямолинейными зависимостями.

Таблица 1 - Кинетические параметры сорбции цезия исследуемыми сорбентами из водопроводной воды

| Сорбент | Скоро сть, об/мин | I участок y=a1∙x+b1 |  |  |  | II участок y=a2∙x+b2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a1 | Δa1 | b1 | Δb1 | a2 | Δa2 | b2 | Δb2 |
| Природный клиноптилолит | 180 | 0,012 | 0,006 | 0,115 | 0,140 | 0,007 | 0,004 | 0,333 | 0,312 |
|  | 480 | 0,020 | 0,004 | 0,004 | 0,097 | 0,004 | 0,006 | 0,689 | 0,471 |
|  | 900 | 0,016 | 0,004 | -0,038 | 0,107 | 0,008 | 0,010 | 0,341 | 0,890 |
| Природный глауконит | 180 | 0,021 | 0,006 | 0,022 | 0,140 | 0,012 | 0,008 | 0,076 | 0,649 |
|  | 480 | 0,094 | 0,026 | 0,049 | 0,265 | -0,002 | 0,006 | 1,795 | 0,444 |
|  | 900 | 0,054 | 0,016 | 0,232 | 0,246 | 0,026 | 0,029 | 1,154 | 2,220 |
| НКФ на клиноптилолите | 180 | 0,017 | 0,004 | 0,130 | 0,120 | 0,003 | 0,001 | 0,902 | 0,059 |
|  | 480 | 0,030 | 0,006 | 0,099 | 0,153 | 0,004 | 0,004 | 1,303 | 0,386 |
|  | 900 | 0,030 | 0,007 | 0,208 | 0,165 | 0,004 | 0,001 | 1,365 | 0,117 |
| ЖКФ на клиноптилолите | 180 | 0,019 | 0,002 | 0,083 | 0,062 | 0,011 | 0,005 | 0,418 | 0,466 |
|  | 480 | 0,019 | 0,005 | 0,003 | 0,119 | 0,009 | 0,003 | 0,599 | 0,307 |
|  | 900 | 0,030 | 0,008 | 0,217 | 0,187 | 0,013 | 0,006 | 1,077 | 0,517 |
| НКФ на глауконите | 180 | 0,010 | 0,005 | 0,070 | 0,104 | 0,005 | 0,002 | 0,303 | 0,134 |
|  | 480 | 0,066 | 0,005 | 0,088 | 0,072 | 0,009 | 0,003 | 1,770 | 0,219 |
|  | 900 | 0,061 | 0,012 | 0,176 | 0,181 | 0,004 | 0,004 | 1,923 | 0,283 |

Показано, что сорбция цезия протекает в смешанно-диффузионном режиме. Скорость перемешивания раствора оказывает влияние на скорость сорбции цезия для всех образцов сорбентов только на первом кинетическом участке. Более высокими константами скорости сорбции обладают образцы ферроцианида никеля-калия на основе глауконита и клиноптилолита.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00018 мол_а.