Селективные сорбционные свойства бентонит-кварцевых смесей на основе бентонитовой глины месторождения «Острожанское»

Короб Д.К.

Младший научный сотрудник

ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований − Сосны»

НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Е–mail: 363378@inbox.ru

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется строительство АЭС, в связи с чем особую актуальность приобретает проблема обращения с РАО. В соответствии с проектом Белорусской АЭС, предусматривается сооружение пункта захоронения РАО, сконструированного согласно принципу многобарьерности. Принцип многобарьерности основывается на применении системы физических (естественных и инженерных) барьеров, предотвращающих проникновение радионуклидов в окружающую среду в течение всего срока службы ПЗРО. В настоящее время для создания инженерных барьеров используются неорганические материалы с высоким содержанием глинистой составляющей, обладающие химической, термической и радиационной устойчивостью, а также высокими гидроизоляционными и селективными по отношению к радионуклидам сорбционными свойствами. Наилучшими материалами для создания инженерных барьеров считаются бентонитовые глины и различные смеси на их основе.

В данной работе изучены селективные по отношению к 137Cs сорбционные свойства лабораторных образцов бентонит-кварцевых смесей различного состава, изготовленных на основе обогащенной бентонитовой глины м. «Острожанское» и кварцевого песка м. «Четверня» (Гомельская обл., Республика Беларусь).

Для исследуемых образцов бентонит-кварцевых смесей экспериментально определены основные показатели селективной по отношению к 137Cs сорбции (потенциал связывания радиоцезия RIP(K), емкость селективной сорбции FES, коэффициент распределения Kd, коэффициент селективности Kс(Cs+/K+) согласно методикам [1, 2].

На основании результатов исследования определено оптимальное соотношение глинистой и кварцевой составляющих в материалах, пригодных для создания различных типов инженерных барьеров ПЗРО. Для создания противомиграционных барьеров рекомендуется использовать бентонит-кварцевые смеси, содержащие 20% кварцевого песка по массе. В материалах, используемых в качестве подстилающего или покрывающего слоя при создании, реконструкции и консервации ПЗРО,  допустимо содержание до 50 % кварцевой составляющей.

Литература

1. Попов В.Е. Влияние концентрации ионов калия и аммония на селективную сорбцию 137Cs иллитом и клиноптилолитом // Радиохимия. 2011, Т. 53, № 1. С. 86–90.

2. Степина И.А. Зависимость обменной доли селективно сорбированного 137Cs в почвах и природных сорбентах от концентрации K+ и NH4+ // Почвоведение. 2011. № 6. С.713–718.