ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ЭПР СПИНОВЫХ ЗОНДОВ

Порываев А.С.

студент

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

E-mail: arporyvaev@gmail.com

Металл-органические каркасы (МОК) представляют собой пористые, одно-, двух- или трехмерных структуры, состоящие из ионов металлов или кластеров, соединённых между собой жесткими органическими молекулами (линкерами). В последние десять лет количество статей посвященных синтезу и исследованию МОК постоянно увеличивается. Бурное развитие этого направления связано с возможностью варьирования размера пор и свойств каркаса, а также множеством перспективных применений, таких как селективная адсорбция газов, разделение изомеров и хиральных молекул, катализ.

Важной особенностью данных соединений является способность претерпевать структурные перестройки при изменении внешних условий, таких как давление и температура ("дышащие" свойства), а также уникальные сорбционные свойства. Поэтому в качестве объектов исследования были выбраны MIL-53(Al) и ZIF-8. Для первого каркаса характерны температуро-индуцированные структурные перестройки со значительным гистерезисом. В случае цеолито-подобного ZIF-8 сорбционные свойства и гидротермальная стабильность сравнимы с аналогичными параметрами для образцов, применяемых в промышленности.

В данной работе исследовалась структурная динамика и взаимодействия типа гость-хозяин в металл-органических каркасах MIL-53(Al) и ZIF-8 с использованием метода ЭПР и спиновых зондов (ТЕМПО, ТЕМПОЛ, ТЕМПОН, 4-ацетамидо-ТЕМПО) в X-диапазоне. В случае MIL-53(Al) было показано, что для радикалов ТЕМПО, ТЕМПОЛ, ТЕМПОН анализ формы линии спектров ЭПР и второго интеграла от спектров отражает структурное состояние, в котором находится каркас. Для зондовой молекулы 4-ацетамидо-ТЕМПО не наблюдается изменений спектров ЭПР при структурных перестройках каркаса. Результаты, полученные методом ЭПР, были подтверждены молекулярно динамическими расчетами. В случае ZIF-8 было изучено поведение адсорбированных газов, на основе данных полученных методом ЭПР спиновых зондов.