Направленный синтез высокорастворимых двусферных производных фуллеренов для применения в органической фотовольтаике
Броцман В А. 
Аспирант 2 г/о

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: brotsman_va@mail.ru

Одним из активно развивающихся направлений химии фуллеренов является синтез и исследование свойств соединений, перспективных для применения в качестве акцепторов электронов в фотоактивных слоях органических фотоэлементов. На данный момент особый интерес для изготовления светочувствительных слоев в органических электронных устройствах представляют соединения, содержащие две или более связанные фуллереновые сферы. Соседство фуллереновых сфер позволяет рассчитывать на увеличение подвижности носителей заряда в таких акцепторных материалах.

На сегодняшний день известен ряд двусферных производных фуллеренов, для которых методом циклической вольтамперометрии показана их способность обратимо восстанавливаться, что позволяет рассматривать данные соединения в качестве перспективных акцепторных материалов для создания на их основе органических фотоэлементов. Однако, основной причиной, препятствующей использованию данных производных фуллеренов в органической фотовольтаике, является их недостаточная растворимость в апротонных растворителях, что в свою очередь приводит к ухудшению морфологии объемного гетероперехода и транспорта свободных носителей заряда. В связи этим, актуальной задачей является развитие селективных методов синтеза высокорастворимых двусферных производных фуллеренов, исследование их физико-химических свойств и конструирование фотовольтаических устройств на их основе. В данной работе синтез высокорастворимых двусферных производных фуллеренов С60 и С70 с пирролизидиновым и циклобутановым линкерами между сферами, содержащие сложноэфирные фрагменты в боковой цепи с различными алкильными заместителями был осуществлен с использованием методики, основанной на катализе солями металлов. Таким образом были синтезированы соединения, содержащие в своей структуре две сферы фуллерена С60, аналогичные производные с двумя сферами фуллерена С70, а также смешанные производные с одной сферой С60 и одной сферой С70, кроме того было проведено варьирование алкильного заместителя в боковой цепи и показано его влияние на растворимость двусферных производных фуллеренов и эффективность солнечных фотоэлементов на их основе. Исследование электрохимического поведения и оптических свойств синтезированных соединений в растворе и тонких пленках позволило определить окислительно-восстановительные потенциалы двусферных производных и произвести оценку уровней ВЗМО, НВМО, а также энергетического зазора ВЗМО-НВМО. Методом циклической вольтамперометрии показано, что восстановление синтезированных соединений идёт обратимо, что позволяет использовать данные соединения в качестве акцепторной компоненты в фотовольтаических устройствах с объемным гетеропереходом. Кроме того, показано, что введение алкильного заместителя в структуру двусферных производных фуллеренов приводит к значительному увеличению растворимости данных соединений, что в свою очередь приводит к улучшение морфологии объёмного гетероперехода. На основе высокорастворимых двусферных производных фуллеренов сконструированы опытные фотовольтаические ячейки и определены их основные параметры (плотность тока короткого замыкания, напряжение холостого хода, фактор заполнения и КПД). Исследована морфология объемного гетероперехода и проведена оптимизация условий приготовления фотовольтаических устройств, разработан оптимальный протокол конструирования солнечных батарей, позволяющий достигать максимальных значений КПД.